Синтез оксидов CexZr1-xO2-SiO2 с использованием циклодекстринов

Меньшиков М.А., Фатула Е.Р., Фёдорова А.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: oasis.syfy@gmail.com

Твердый раствор CexZr1-xO2 обладает высокой проводимостью по кислороду и большой кислородной емкостью, что позволяет применять его в трехмаршрутных катализаторах. Основная трудность заключается в том, что необходимы образцы с большой удельной площадью поверхностью и устойчивые к спеканию. Для этого в систему CexZr1-xO2 можно вводить оксид кремния, который обладает большой площадью поверхности и сравнительно прост в получении. Как результат – новая система CexZr1-xO2-SiO2 обладает свойствами обоих компонентов. Свойства полученных образцов CexZr1-xO2-SiO2 зависят от условий, в которых был произведен синтез, а также от выбранных исходных веществ.

В рамках работы было синтезировано шесть образцов: S16 – SiO2, приготовленный 
с соотношением H2O:SiO2 = 1,5:1, S56 – SiO2 с соотношением
H2O:SiO2 = 5:1; B55 и B82 – Ce0,5Zr0,5O2-SiO2 и Ce0,8Zr0,2O2-SiO2 соответственно, приготовленные из нитратов церия и цирконила с использованием β-циклодекстрина (β-ЦД) и мочевины; R55 и R82 - Ce0,5Zr0,5O2-SiO2 и Ce0,8Zr0,2O2-SiO2 соответственно, приготовленные из нитратов церия и цирконила с использованием произвольно метилированного β-ЦД (RAMEB). Синтез производили золь-гель методом с введением растворов солей в Si(OC2H5)4, предварительно гидролизованный в присутствии 0,1 М HCl, с последующим старением, сушкой и отжигом.

Исследование методом БЭТ показало, что полученные образцы S16, S56, B55, B82 обладают большой удельной площадью поверхности (табл. 1). Понижение соотношения H2O:SiO2 приводит к небольшому увеличению удельной площади поверхности. Однако результаты термического анализа говорят о чрезмерно активном характере разложения полученных гелей (стадия получения оксидов из гелей), что связано 
с присутствием мочевины, которая использовалась для повышения растворимости β-ЦД. 
В связи с этим было принято решение заменить смесь β-ЦД и мочевины на RAMEB, который обладает существенно большей растворимостью, чем β-ЦД. Действительно, полученные 
с RAMEB образцы имели более спокойный характер разложения и в то же время также обладали большими величинами удельной площади поверхности (табл. 1).

Таблица 1. Данные по площади поверхности полученных образцов

| Образец | S16 | S56 | B55 | B82 | R55 | R82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная площадь поверхности, м2/г | 530 | 490 | 410 | 410 | 310 | 310 |

Все полученные образцы CexZr1-xO2-SiO2 однородны по составу, что было показано методом рентгеноспектрального микроанализа (табл. 2).

Таблица 2. Результаты рентгеноспектрального микроанализа образцов CexZr1-xO2-SiO2

| Образец | B55 | B82 | R55 | R82 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce, ат. % | 51±1 | 79±1 | 48±2 | 81±1 |
| Zr, ат. % | 49±1 | 21±1 | 52±2 | 19±1 |

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: полученные образцы соответствуют заявленному составу и обладают большой удельной площадью поверхности, что важно для их практического применения. Важно отметить, что в ходе работы был усовершенствован способ получения образцов путём замены смеси 
β-ЦД и мочевины на произвольно метилированный β-ЦД.