Влияние условий синтеза тонких пленок Cd1-xZnxS методом химического жидкофазного осаждения на их оптические и электрофизические свойства

Коковина Т.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: kota6711@yandex.ru

Поликристаллические тонкие пленки Cd1-xZnxS являются перспективным материалом для буферного слоя для тонкопленочных солнечных элементов на основе CdTe, CIGS или CZTS(Se) [1]. Один из распространенных методов получения тонких слоев - химическое жидкофазное осаждение (CBD). При этом широкому применению таких буферного слоя препятствует сложность синтеза пленок Cd1-xZnxS с заданными свойствами.

В данной работе исследовано влияние соотношения солей цинка и кадмия в растворе на оптические и электрофизические свойства тонких пленок Cd1-xZnxS, полученных методом CBD.

| Синтез проводился по методу CBD, описанному в работе [2]. В растворе присутствовали 89,2575 г цитрата натрия, 19,0225 г тиомочевины, безводный ZnCl2 и гидрат CdCl22,5H2O, аммиак (pH 12), дистиллированная вода (объем раствора 500 мл). Концентрации сульфидов цинка и кадмия указаны в табл. 1. Пленки осаждались на стеклянные, кварцевые и ситалловые подложки при температуре 75 С, время осаждения 60 мин. Исследование проводилось методами РФА (Cu-K, АДП-2-01), оптической спектроскопии (=300-1700 нм, Shimadzu UV-3101PC) и вольтамперометрии (Elins P8-nano). Полученные данные обобщены в табл. 1. При указанном синтезе лишь образец, полученный при концентрации соли кадмия 0,01М оказался однофазным. Однако его ширина запрещенной зоны достаточно низкая – 2.45 эВ, что характерно для пленок CdS. В случае двухфазных образцов, первой фазой является CdS, второй – твердый раствор Cd1-xZnxS. По-видимому, скорость образования сульфида цинка при использованном методе синтеза достаточно низка, что ведет к формированию преимущественно пленок CdS. Табл. 1. Свойства образцов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С(CdS):C(ZnS), М | Eg, эВ | d, нм | Ст. | ρ, кОмм |
| 0,01:0,04 | 2,45 | 40 | Н | 1,02 |
| 0,02:0,03 | 2,31 | 30 | Н | - |
|  | 2,87 |  |  |  |
| 0,03:0,02 | 2,43 | 80 | Н | 1,39 |
|  | 2,90 |  |  |  |
| 0,04:0,01 | 2,45 | 50 | Н | - |
|  | 2,99 |  |  |  |

Работа выполнена в рамках госзадания № 0089-2019-0010

Литература

1. A. Luque, S. Hegedus // «Handbook of Photovoltaic Science and Engineering». West Sussex,  U.K., A John Wiley and Sons, Ltd., 2011.

.2. Hanyu Yao, Honglie Shen, Xiangrong Zhu et al. // Ceramics International. 2016. Т. 42. С. 2466-2471.