Получение биодеградируемых микрочастиц, стабилизированных хитозаном и его сополимером с олиголактидом и коллагеном
Киляшова Л.А.1, Попырина Т.Н.1,2
Студент 
1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия
2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: lyuba-97@mail.ru

Биодеградируемые микрочастицы широко применяются в медицине в качестве систем пролонгированного выделения лекарств, но они также преспективны в качестве клеточных микроносителей или исходных материалов при создании трехмерных структур для тканевой инженерии с помощью различных методов аддитивных технологий. Для последних двух применений важно контролировать химическую структуру поверхности микрочастиц. Существуют различные методики получения микрочастиц и их пост-обработки для модифицирования поверхности, но наиболее перспективным с нашей точки зрения является регулирование структуры поверхности микрочастиц в процессе их формования. Получение микрочастиц методом испарения растворителя из эмульсий позволяет контролировать различные характеристики микрочастиц, в том числе химический состав поверхности за счет подбора эмульгатора.

Целью работы является оценка эффективности использования хитозана и его сополимера с олиголактидом и коллагеном в качестве эмульгатора при получении микрочастиц из поли(L,D-лактида) с точки зрения выхода микрочастиц, их распределения по размерам, морфологии и химической структуры поверхности.

В работе использовали поли(L,D-лактид) (ММ 100 кДа), синтезированный в CEIB; хитозан (ММ 350 кДа, СА 0.14) («Сонат», Россия); олиго(L,L-лактид) (ММ 5 кДа), синтезированный в ИСПМ РАН; коллаген (I), предоставленный Истрановой Е.В. (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова).  Сополимер хитозан/олиго(L,L-лактид)/коллаген (46.5/50/3.5) получали методом твердофазного синтеза в ИСПМ РАН. Степень прививки олиголактида составляла 39.2 мас.%. Микрочастицы получали методом испарения растворителя из эмульсий «масло в воде». В качестве дисперсной фазы использовали раствор поли(L,D-лактида) в дихлорметане, который диспергировали с помощью верхнеприводной мешалки в дисперсионной среде, которой являлись 1 мас.% растворы хитозана или его сополимера. В процессе длительного диспергирвания при контролируемой температуре происходит испарение растворителя из дисперсной фазы, что приводит к получению твердых микрочастиц, которые фракционировали по размерам на ситах, промывали и сушили лиофильно.

Выход микрочастиц при использовании хитозана в дисперсионной среде составлял 67 мас.%, а для сополимера выход достигал 79 мас.%, что сопоставимо с выходом микрочастиц, полученных с использованием традиционного эмульгатора (поливиниловый спирт) в дисперсионной среде. Более высокая эффективность сополимера стабилизировать границу раздела фаз также выражалась в снижении среднего размера получаемых микрочастиц. Исследование морфологии микрочастиц методом сканирующей электронной микроскопии показало, что они имели сферическую форму и достаточно гомогенную поверхность. Присутствие аминогрупп на поверхности сформованных микрочастиц подтверждали с помощью флуоресцентной микроскопии микрочастиц, помеченных флуоресцеин изотиоцианатом.

Авторы выражают глубокую благодарность Centre Interfacultaire des Biomatériaux CEIB, Université de Liège (Бельгия), Первому МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России и Wallonie-Bruxelles International (Бельгия) за помощь в проведении исследований.