Электрохимические мемристивные элементы на основе проводящего полимера

Прудников Н.В.

Лаборант-исследователь

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: nikprud321@gmail.com

Мемристоры – элементы цепи, способные при протекании через них электрического заряда изменять и сохранять свое сопротивление в некотором диапазоне между высоко- и низкопроводящим состояниями. Мемристивные элементы на основе проводящих полимерных материалов обладают такими преимуществами, как гибкость, низкая стоимость, биосовместимость. Помимо этого, принцип работы органических мемристивных элементов, основанный на протекании электрохимических реакций в слое проводящего полимера, обеспечивает возможность квазинепрерывного изменения их проводимости.

К настоящему времени продемонстрирована работа органических мемристивных элементов на основе полианилина [1] и производных политиофена [2]. В настоящей работе исследованы характеристики твердотельного тонкопленочного мемристивного элемента на основе широко используемого в органической электронике проводящего полимера поли(3-гексилтиофен-2,5-диил), собранного по геометрической схеме, ранее использованной для получения элементов на основе полианилина.[3] В качестве подложек для мемристивных элементов использовались кремниевые пластины со слоем оксида кремния. Площадь полимера, участвующего в электрохимических превращениях, определялась геометрической конфигурацией нанесенных золотых электродов и составляла 10×500 мкм. Изучено влияние метода формирования пленки полимера, материала противоэлектрода и состава полиэлектролита на напряжение и скорость переключения между высоко- и низкопроводящими состояниями, а также устойчивость этих характеристик при многократном переключении элемента.

Было обнаружено существование оптимальной скорости изменения напряжения, обеспечивающей максимальное значение гистерезиса сопротивления элемента, при котором значения сопротивлений в окисленном и восстановленном состоянии составляют 3 и 300 кОм, соответственно. Показано, что резистивное переключение демонстрируют элементы как с золотыми, так и с серебряными противоэлектродами, но использование последних позволяет получать значительно более устойчивые электрофизические характеристики, сохраняющиеся после 300 циклов переключения.

Данное исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00320.

Литература

1. Lapkin D.A. et al. Organic Memristive Device Based on Polyaniline Film Prepared by Spin Coating // BioNanoSci. 2015. Vol. 5, № 3. P. 181–184.

2. Das B.C. et al. Ion Transport and Switching Speed in Redox-Gated 3-Terminal Organic Memory Devices // J. Electrochem. Soc. 2014. Vol. 161, № 12. P. H831–H838.

3. Lapkin D.A. et al. Polyaniline-based memristive microdevice with high switching rate and endurance // Appl. Phys. Lett. 2018. Vol. 112, № 4. P. 043302.