Высокопреломляющие стекла с высоким содержанием оксида лантана

Алексеев Р.О., Савинков В.И., Сигаев В.Н.

Аспирант

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов, Москва, Россия

E–mail: alexeev-roma@mail.ru

Современное оптическое приборостроение базируется на оптических материалах с различными комбинациями целевых характеристик, в первую очередь, на стеклах с высоким показателем преломления [1].

Экстремальные оптические свойства стекол, как правило, реализуются в системах с высоким содержанием нестеклообразующих компонентов. Определяющую роль в достижении высоких значений показателя преломления оптических стекол играют оксиды лантана, ниобия, титана и других катионов с высокой поляризующей способностью. Однако введение высокопреломляющих компонентов в состав стекла неизбежно повышает его кристаллизационную способность, что обусловливает необходимость определения их предельных концентраций и установления оптимальных соотношений между компонентами для каждой стеклообразующей системы [2–5].

В данной работе исследованы стекла четырехкомпонентной лантан-алюмоборосиликатной (LABS) системы и изучены возможности ее модифицирования нестеклообразующими компонентами, повышающими показатель преломления. Изучено влияние природы и количества модифицирующих компонентов (TiO2, Nb2O5, Ga2O3, BaO) на основные физико-химические свойства LABS стекол и показано, что их введение в состав матрицы позволяет не только достигать более высоких значений оптических характеристик, но и при определенных условиях улучшить технологические параметры синтеза (снизить температуру осветления стекломассы) и повысить кристаллизационную устойчивость стекол. Полученные LABS стекла обладают совокупностью свойств (nD > 1,7; νD > 35; ρ < 4,2 г/см3), свидетельствующей о перспективности их применения в оптическом приборостроении.

Литература

- Hartmann P. et al. Optical glass and glass ceramic historical aspects and recent developments: a Schott view // Applied optics. 2010. Vol. 49, № 16. P. 157–176.

- Hashimoto T. et al. Ti3+‐free titanoborophosphate glasses as molding glasses with high refractive indices // J. Amer. Ceram. Soc. 2009. Vol. 92, № 6. P. 1250–1255.

- Masuno A. et al. Drastic connectivity change in high refractive index lanthanum niobate glasses // Chemistry of Materials. 2013. Vol. 25, № 15. P. 3056–3061.

- Yoshimoto K. et al. Thermal stability, optical transmittance, and refractive index dispersion of La2O3–Nb2O5–Al2O3 glasses // J. Amer. Ceram. Soc. 2015. Vol. 98, № 2. P. 402–407.

- Mao Z. et al. Optical properties, thermal stability, and forming region of high refractive index La2O3–TiO2–Nb2O5 glasses // J. Amer. Ceram. Soc. 2018. Vol. 101, № 4. P. 1500–1507.