Исследование радиопоглощающих характеристик материала на основе микронитей целлюлозы и наночастиц Fe3O4

Лисовая Н.А, Горячко А.И.

Студент

Кубанский Государственный Университет,

Физико-технический факультет, Краснодар, Россия

E–mail: natashalisovaya.55@mail.ru

На сегодняшний день разработано большое количество однослойных и многослойных радиопоглощающих материалов (РПМ), созданных на основе гибких эластомерных композитных радиопоглощающих конструкций [1] или на основе покрытий из радиопоглощающих эмалей/грунтовок [1]. Однако, практическое применение подобных РПМ сложно в реализации, когда речь идет о сложных и труднодоступных элементах УВЧ- и СВЧ-устройств, требующих применения РПМ. Поэтому в качестве альтернативы существующим РПМ могут быть рассмотрены гибкие композиционные радиопоглощающие материалы на основе микроволокон целлюлозы 
с магнитными наночастицами.

Проведя сравнительный анализ уже существующих РПМ бумагоподобного 
типа [2-4], использование целлюлозы в качестве волокнистой основы является целесообразным в плане доступности, дешевизны, и экологичности метода производства.

Было рассмотрено применение упаковочной бумаги требуемого качества путем ее измельчения до микроцеллюлозы, на которой методом осадительного растворного синтеза были сформированы ферромагнитные наночастицы Fe3O4, выступающие в качестве высокопроницаемого магнитного наполнителя. Обнаружено, что средний размер наночастиц Fe3O4, выращенных на микроволокнах целлюлозы 
составляет 14±3 нм. При этом наночастицы Fe3O4 группируются в микроразмерные агрегаты, преимущественно заполняющих поры, изломы и краевые участки микроволокон целлюлозы.

Проведенное исследование электромагнитных свойств композитов 
микроцеллюлоза-Fe3O4 показало, что зависимость магнитной и диэлектрической проницаемости данного РПМ прямо связана с концентрацией наночастиц Fe3O4. Так при росте концентрации наночастиц Fe3O4 от 40% (масс.) до 60% (масс.) на 1 ГГц значение относительной магнитной проницаемости композита возрастает с 1,104 до 1,412, 
а значение относительной диэлектрической проницаемости композита возрастает 
с 2,199 до 3,782.

Таким образом, синтезирован и исследован низкостоимостный экологичный магнитный композиционный волокнистый радиопоглощающий материал.

Литература

- Duan, Y., Guan, H. Microwave Absorbing Materials. Singapore: Pan Stanford Publishing, 2017.

- Lu, S. et al. Electromagnetic and microwave absorbing performance of ultra-thin Fe attached carbon nanotube hybrid buckypaper. // Functional Materials Letters, 2014, Vol. 7, № 2, 1450006.

- Xiubing Li, X. Enhanced electromagnetic wave absorption performances of Co3O4 nanocube/reduced graphene oxide composite. // Synthetic Metals, 2014, Vol. 194, P. 52–58.

- Lu, S. et al. Fabrication and characterization of polymer composites surface coated Fe3O4/MWCNTs hybrid buckypaper as a novel microwave-absorbing structure. // J. Appl. Polym. Sci., 2015, 41974.