Лазерное модифицирование структуры стекол литиевониобиевосиликатной системы

Наумов А.С., Липатьев А.С., Лотарев С.В., Савинков В.И., Сигаев В.Н.

Студент

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева»

Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов

E-mail: andreynaum13@mail.ru

Фемтосекундное (ФС) лазерное модифицирование литиевониобиевосиликатных (ЛНС) стекол вызывает большой интерес в связи с возможностью выделения в их объеме сегнетоэлектрической фазы LiNbO3 с высокой оптической нелинейностью [1,2]. Недостатком кристаллических структур, формируемых в ЛНС стеклах ФС лазерным излучением, является их низкое качество и плохая воспроизводимость результатов записи. В связи с этим в данной работе предпринята попытка оптимизировать химический состав стекла, а также параметры лазерной обработки с целью достижения стабильного роста однородных микрокристаллических структур.

Синтезированы ЛНС стекла составов с низким содержанием стеклообразователя (25 - 34 мол.% SiO2), характеризующиеся высокой склонностью к кристаллизации. Для экспериментов по лазерному модифицированию стекла использовался ФС лазер Pharos SP в режиме генерации импульсов длительностью 180 фс с частотой следования 200 кГц. Полученные кристаллические структуры изучались с помощью поляризационного оптического микроскопа Olympus BX61 с приставкой для количественного микроанализа двулучепреломления Abrio. Информация о составе и ориентации сформированных кристаллических структур получена методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС), с использованием конфокального КРС-микроспектрометра «ИНТЕГРА Спектра».

В стекле состава 35Li2O-35Nb2O5-30SiO2 (мол.%) при скорости сканирования от 40 до 90 мкм/с и энергии импульса от 150 до 250 нДж показана возможность лазерной записи кристаллических треков с ориентацией медленной оси двулучепреломления, перпендикулярной поляризации лазерного пучка, что указывает на формирование нанопериодических структур с ориентированными нанокристаллами LiNbO3 в облученной области, аналогичных недавно продемонстрированным в работе [1] для стекла того же состава.

На записанных кристаллических треках опробована методика аморфизации [3], которая позволяет локально «стереть» участок кристаллического трека путем его расплавления за счет эффекта аккумуляции тепла, реализующегося при высокой частоте следования ФС импульсов. При этом нам удалось повторно сформировать кристаллический трек в аморфизированной области и восстановить его целостность. Оставшаяся часть кристаллического трека служила затравочным кристаллом для процесса рекристаллизации «стертой» части ФС лазерным пучком. Таким образом, реализован обратимый процесс лазерной кристаллизации.

Полученные результаты открывают путь к практическому воплощению идеи создания кристаллических нелинейно-оптических волноводов в объеме стекла на основе LiNbO3.

Литература

- Cao J. et al. Modifications in lithium niobium silicate glass by femtosecond laser direct writing: morphology, crystallization, and nanostructure //JOSA B. – 2017. – Т. 34. – №. 1. – С. 160-168.

- Veenhuizen K. et al. Fabrication of graded index single crystal in glass //Scientific reports. – 2017. – Т. 7. – С. 44327;

- Lipatiev A.S. et al. Crystal-in-Glass architecture engineering: writing, erasing and rewriting by femtosecond laser beam // CrystEngComm. – 2018. – V. 20. – P. 3011-3015.