Влияние обработки в разряде постоянного тока на растворимость хитозаносодержащих материалов.

Бирдибекова А.В.1, Мельников И.С.1, Шавкута Б.С.2,3

Студент

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Материаловедение и технологии материалов, Москва, Россия

2ИПЛИТ РАН — филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

3Институт регенеративной медицины, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),Москва, Россия

E–mail: aisjlu14@mail.ru

Плазмохимическая обработка является одним из основных и наиболее удобных методов модифицирования поверхностных свойств материалов без изменения объемных свойств. В настоящей работе мы исследовали влияния обработки в плазме тлеющего разряда постоянного тока на объемные свойства хитозансодержащих пленок. Хитозан  производное линейного полисахарида хитина  состоит из случайно связанных β-(1-4) D-глюкозаминовых звеньев и N-ацетил-D-глюкозамина. Способность хитозана к биодеградации и биосовместимость делает его перспективным полимером для создания материалов для регенеративной медицины. Модифицирование химической структуры хитозана позволяет регулировать свойства  материалов на его основе и расширять диапазон доступных методов формования. В большинстве случаев материалы из хитозана и его производных получают из водных кислых растворов и дальнейший перевод полученных материалов в нерастворимую форму требует использования сшивающих агентов или методов химии высоких энергий, в том числе воздействия -излучением.

Целью работы является определение влияния обработки в разряде постоянного тока на аноде или на катоде на растворимость, набухание и механические свойства пленок из хитозана или его сополимера с олиго(L,L-лактидом) (ММ 5 кДа) и коллагеном (I). Сополимеры были получены методом твердофазного синтеза в ИСПМ РАН. Пленки формовали методом полива из 1% растворов хитозана (ММ 350 кДа, СД 0.86) и сополимера в 2% CH3COOH. Пленки обрабатывали на аноде или на катоде в разряде постоянного тока при токе 50 мА в течение 60 с использованием воздуха в качестве рабочего газа при давлении 10 Па.

Было установлено, что после обработки хитозансодержащих пленок на аноде и на катоде 47-57 мас.% образцов теряло растворимость в воде, что может быть связано с разложением солей при вакуумировании и депротонированием аминогрупп хитозана. При растворении обработанных пленок в кислых водных средах, образцы из сополимера растворялись полностью, а пленки из хитозана содержали 34-44 мас.% нерастворимой фракции. Исследование степени набухания образцов в воде показало, что для пленок обработанных на аноде характерна меньшая степень набухания, чем после обработки на катоде вне зависимости от типа полимера. Исследование деформационно-прочностных характеристик показало, что после обработки пленок в плазме наблюдается увеличение модуля упругости и снижение относительного удлинения при разрыве, что наиболее выражено для обоих типов пленок после обработки на катоде.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00901 (в части обработки в разряде постоянного тока) и проекта № 18-29-17050 (в части исследования растворения, набухания и механических свойств материалов из привитых сополимеров хитозана и/или коллагена с олигомерами лактида).