Селективный газовый сенсор на основе органического полевого транзистора с использованием рецепторного монослоя порфирина на границе раздела полупроводник/диэлектрик

Лукашкин Н.А.

Аспирант

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: nikitalukashkin@yandex.ru

Использование органических полевых транзисторов (ОПТ) в качестве газовых сенсоров в последнее время привлекло особое внимание благодаря их выдающимся характеристикам, что подтверждено исследованиями нескольких групп. Эти устройства демонстрируют высокий уровень чувствительности, в то время как достижение высокой селективности до сих пор остается серьезной проблемой. Избирательность сенсоров к конкретным аналитам может быть получена путем введения в структуру устройства определенных рецепторных молекул, способных к специфическому или селективному распознаванию аналита. Ввиду того, что большая часть носителей зарядов в ОПТ протекает в нескольких молекулярных слоях органического полупроводника, граничащих с диэлектриком, рецепторные молекулы следует размещать на границе раздела полупроводник/диэлектрик с целью максимального воздействия на электрические характеристики устройства.

Мы применили такой подход для разработки хемочувствительных ОПТ с высокой селективностью к аминам. Производное порфирина с карбоксильными группами (TCPP) было использовано в качестве селективного рецептора, в то время как производное перилендиимида C12-PDI выступало в качестве органического полупроводника. Разработанные устройства продемонстрировали относительно сильное и обратимое увеличение тока сток-исток IDS под воздействием 1 ppm таких аналитов, как аммиак, диметиламин, диэтиламин и триметиламин. Мы доказали, что такая избирательность связана с введением рецепторного слоя TCPP, который усилил реакцию сенсора более чем на 200 % по отношению к аминам и подавил реакцию к другим группам аналитов, таким как спирты, кетоны, ароматические компоненты и т.д.

В заключение мы продемонстрировали, что использование монослоя ТСРР в качестве рецепторного компонента, размещенного на границе раздела между диэлектриком и органическим полупроводником, сильно влияет на селективность газовых сенсоров на основе ОПТ. В общем случае селективность сенсоров может быть настроена посредством варьирования состава самособирающегося рецепторного монослоя, включая использование смеси сенсорных материалов. Кроме того, возможно применение различных органических полупроводниковых материалов, которые дополнительно регулируют чувствительность и селективность хемочувствительных ОПТ. Таким образом, разработанные газовые сенсоры на основе ОПТ обладают перспективой применения в качестве элементов матрицы сенсоров (“электронный нос”) для анализа свежести продуктов питания и медицинской диагностики заболеваний человека по выдыхаемому воздуху.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-33-20222 мол_а_вед).