Низкотемпературный гидротермальный синтез LaFeO3 в микроволновом режиме

Костюхин Е.М.

Аспирант

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: kostyuhin.egor@gmail.com

Перовскиты – класс смешанных оксидов с общей формулой ABO3, где A –щелочной, щелочноземельный или лантанид-катион, B – 3d, 4d, 5d катион, а O – анион кислорода. Благодаря своей высокой термической стабильности, каталитическим свойствам, и низкой стоимости перовскиты представляют огромный интерес в применении их в качестве катализаторов большого числа каталитических процессов, включая процессы окисления CO, метана, дизельной сажи, различных летучих органических соединений, а также de-NOx реакции и процессы риформинга [1].

Существует широкий спектр подходов к синтезу таких соединений (соосаждение, золь-гель метод, синтез в процессе горения, гидро- и сольвотермальные подходы и проч. [2]), однако, главными недостатками этих методов являются их многостадийность и продолжительность. В последнее время стали широко применяться нетрадиционные методы синтеза, в том числе в микроволновом режиме, который позволяет интенсифицировать скорость кристаллизации частиц [3]. СВЧ-активированный синтез кристаллических соединений как правило осуществляют в полярных растворителях, что обеспечивает равномерность нагрева всего объема реакционной смеси с высокой скоростью и в свою очередь приводит к получению монодисперсных частиц с высоким выходом [4].

***

В данной работе представлен высокоэффективный одностадийный метод СВЧ-синтеза смешанного оксида LaFeO3 перовскитного типа в мягких условиях при аутогенном давлении. Показано, что в сравнении с конвенционным синтезом, проведенном в автоклаве, микроволновой подход увеличивает скорость кристаллизации частиц, а процесс синтеза сокращается в 16 раз (с 48 до 3 часов).

Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-29-24182.

Литература

1.	S. Royer, D. Duprez, F. Can, X. Courtois, C. Batiot-Dupeyrat, S. Laassiri, H. Alamdari Perovskites as Substitutes of Noble Metals for Heterogeneous Catalysis: Dream or Reality // Chemical Reviews. 2014, № 114. p. 10292–10368.

2.	N. Labhasetwar, G. Saravanan, S. Kumar Megarajan, N. Manwar, R. Khobragade, P. Doggali, F. Grasset Perovskite-type catalytic materials for environmental applications // Science and Technology of Advanced Materials. 2015, № 16. p. 036002.

3.	M.B. Schütz, L. Xiao, T. Lehnen, T. Fischer, S. Mathur Microwave-assisted synthesis of nanocrystalline binary and ternary metal oxides // International Materials Reviews. 2018, № 63. p. 341–374.

4.	Kostyukhin, E. M., Kustov, L. M. Microwave-assisted synthesis of magnetite nanoparticles possessing superior magnetic properties // Mendeleev Communications. 2018, № 28. p. 559-561.