Исследование кальций-фосфорного соотношения в материалах на основе гидроксиапатита кальция

Халугарова К.Н.1, Мараева Е.В.1, Воробьёв Ю.В.2, Рыбин Н.Б.2

Студент

# 1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

# 2Рязанский государственный радиотехнический университет, факультет электроники, Рязань, Россия

# E-mail: kamilya_kh@mail.ru

Гидроксиапатит кальция (ГАП) – мезопористый материал (размер пор 2–50 нм), интерес к исследованию которого вызван биосовместимостью с организмом человека. Синтетический ГАП используется в качестве материала для замещения дефектов и регенерации костной ткани в хирургии, и в качестве зубопротезного материала в стоматологии.

Важной задачей является получение гидроксиапатита кальция с соотношением Ca/P, близким к биологическому (1.67). С другой стороны, в ряде случаев при применении ГАП важна повышенная растворимость, характерная для кальций-дефицитного гидроксиапатита. Целью настоящей работы являлось исследование кальций-фосфорного соотношения в порошках гидроксиапатита кальция, полученных осаждением из водных растворов при варьировании концентрации исходных реагентов.

Одним из методов получения порошков гидроксиапатита является метод гидрохимического осаждения [1]. В качестве исходных реагентов использовали растворы нитрата кальция (Ca(NO3)2×4H2O) и гидроортофосфата аммония ((NH4)2HPO4). Для получения двух серий образцов взяли растворы следующих концентраций: (NH4)2HPO4 – 0.25 и 0.5 моль/л, а Ca(NO3)2×4H2O – 0.15 и 0.3 моль/л.

К растворам гидроортофосфата аммония постепенно добавляли растворы нитрата кальция тем же объемом. Реакцию проводили в термостате при t = 60°С, для поддержания уровня рН = 9, использовали 10%-ный раствор аммиака в количестве 1.5 мл. Получившийся осадок фильтровали с помощью бумажного фильтр, затем сушили при комнатной температуре в течение 60 ч. Образцы из обеих серий подвергались термической обработке с помощью муфельной печи ЭКПС 10 при температурах 300, 450, 600°С.

Проведенные исследования являются продолжением работы [2].

Представленные результаты исследований были получены методами рентгеноспектрального микроанализа и растровой электронной микроскопии с использованием оборудования: микроскоп Jeol JSM-6610LV, анализатор Inca X-Max20 (Oxford Instruments).  По полученным результатам был проведен анализ соотношения Ca/P в составе образцов ГАП. Установлено, что мольные соотношения Ca/P лежат в диапазоне 0.8–1.63, и полученные порошки являются кальций-дефицитными.

Также проводился анализ размеров частиц порошков ГАП при исследовании методом атомно-силовой микроскопии. Было замечено, что частицы не имеют одинакового размера, а также имеются крупные глобулы, состоящие из более мелких частиц. Замечена закономерность увеличения размера частиц при увеличении температуры термообработки.

Литература

- Куляшова К. С., Шаркеев Ю. П. Получение синтетического гидроксиапатита для формирования биопокрытий на имплантатах медицинского назначения // Химия в интересах устойчивого развития. – 2011. – Т. 19. – №. 4. – С. 447-453

- Халугарова К.Н., Мараева Е.В., Мошников В.А. Анализ фрактальной размерности мезопористых материалов сорбционными методами // В сборнике: Труды X Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению "Диагностика наноматериалов и наноструктур" Сборник трудов. 2018. С. 50-54