Структура медно-никелевых нанопроволок, синтезированных в каналах трековых мембран

Иванов И.М.1, Хмеленин Д.Н.2, Бедин С.А.2, Долуденко И.М.2

Студент

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

2Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: ivan.ivanov1904@yandex.ru

В настоящее время развиваются области науки и техники, связанные с исследованием размерного фактора – зависимости физико-химических свойств материалов и структур от их размера [1]. Примером подобных материалов являются металлические нанопроволоки (НП), для получения которых может использоваться метод матричного синтеза. Данный метод основан на заполнении пространства пор матрицы требуемым веществом путем гальванического осаждения. В качестве матриц весьма перспективно использование полимерных трековых мембран, поры которых получены по технике травления ионных треков [2].

Представляется перспективным изучение НП из двух чередующихся слоев металлов. В этом случае наиболее интересным приобретаемым свойством является гигантское магнетосопротивление – квантомеханический эффект, наблюдаемый в тонких металлических плёнках, состоящих из чередующихся ферромагнитных и немагнитных слоев. Эффект состоит в существенном изменении электрического сопротивления такой структуры при различном взаимном направлении намагниченности соседних слоев [3].

Необходимо отметить, что информация о структуре слоевых НП практически отсутствует. В связи с этим, целью настоящей работы было изучение структуры и фазового состава НП, состоящих из чередующихся слоев Cu/Ni, методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии.

Образцы для структурных исследований получали методом поочередного электроосаждения меди и никеля в трековые полиэтилентерефталатовые мембраны. После осаждения НП полимерную матрицу удаляли химическим травлением.

Растровая электронная микроскопия массивов НП позволила установить, что их длина достигает 1,5-5,0 мкм, диаметр – 100 нм. При этом просвечивающая электронная микроскопия показала, что размер отдельных зерен составил 20-100 нм.

Элементный анализ показал, что слои Ni и Cu в одной НП могут располагаться перпендикулярно к ее оси или под некоторым углом. Также установлено, что слои одной нанопроволоки могут иметь различную толщину. Вероятной причиной этого является неодинаковость условий роста – по мере приближения растущей НП к устью поры матрицы длина части поры, оставшейся незаполненной, уменьшается, что приводит к увеличению тока, ускорению осаждения и, следовательно, увеличению толщины осаждённого слоя. Изменение соотношения толщин также может быть следствием неодинаковой диффузионной подвижности ионов различных металлов.

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

Литература

- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 416 c.

- Бедин С.А. Получение и исследование металлических реплик на основе трековых мембран: дис. … канд. ф.-м. наук: 01.04.7. М., 2012. 136 с.

- Никитин С.А. Гигантское магнитосопротивление // Соросовский обозревательный журнал. 2004. Т. 8, № 2. С. 92—98.