Синтез мезокристаллов диоксида титана, допированного ванадием

Соболь А.Г.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail alexander.g.sobol@gmail.com

Создание ориентированных структур позволяет усиливать различные функциональные свойства материалов, таких как магнитные, механические, оптические и пр. Также это является синтетическим приемом расширения границ устойчивости некоторых систем, например, системы TiO2-VO2, которая интересна с точки зрения применения в фотокатализе, электротехнике и оптоэлектронике. Система TiO2-VO2 подробно изучена в виде тонких пленок, однако технологии синтеза пленочных материалов подразумевают точный контроль давления кислорода и использование качественных подложек. Интересным вариантом стабилизации может быть использование мезокристаллов анатаза – ориентированных структур, получаемых самосборкой наночастиц TiO2. Целью данной работы является изучение возможности получения мезокристаллов Ti1-xVxO2, исследование их микроструктуры, состава и функциональных свойств.

Синтез мезокристаллов Ti1-xVxO2 проводили в две стадии. На первой по разработанной методике получали прекурсор – мезокристаллы NH4TiOF3 [1]. Для этого в водном растворе смешивали (NH4)2TiF6 и H3BO3 в молярном соотношении 1:2. В качестве стабилизирующей матрицы добавляли ПЭГ с массовым числом 2000. На второй стадии механическую смесь прекурсора и NH4VO3 с варьируемым соотношением реагентов подвергали термической обработке при 450 оС в течение 2 ч в атмосфере воздуха. Полученные порошки были охарактеризованы с помощью различных физико-химических методов: РФА, РЭМ, РСМА, ПЭМ ВР, РФЭС, КР-спектроскопия. Были исследованы фотокаталитические свойства образцов.

Впервые показана возможность получения мезокристаллов твердого раствора Ti1-xVxO2 с x до 0,25. Согласно данным РФА и КР-спектроскопии полученные частицы имеют структуру анатаза. При увеличении содержания ванадия в смеси прекурсоров после отжига образуется фаза V2O5, при этом замещение титана ванадием приводит к изменению параметра c кристаллической решетки анатаза до предельного значения. По данным РЭМ, ПЭМ ВР и картинам электронной дифракции мезокристаллы имеют форму восьмиугольных призм диаметром 3-4 мкм и толщиной 1 мкм и состоят из ориентированных прямоугольных нанопластин размером 20-70 нм. Введение ванадия в количестве 2 ат. % и более лишает образцы фотоактивности, однако допирование малым количеством позволяет ее увеличить. Наибольшая фотоактивность (k*103 = 3,05 мин-1) наблюдалась в мезокристаллах состава Ti0.99V0.01O2, что выше значения для недопированных частиц диоксида титана более чем в два раза.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-73-10212

[1] Boytsova O.V. et al. New insights into polymer mediated formation of anatase mesocrystal // CrystEngComm. 2017, №19, p. 3281-3287