О возможности создания керамических образцов с нелинейной вольт-амперной характеристикой системы Zn-Bi-O методом искрового плазменного спекания

Циммерман А.И., Шаненкова Ю.Л.

Студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Инженерная школа энергетики, Отделение электроэнергетики и электротехники, Томск, Россия

E-mail: alextsimmer@yandex.ru

Оксид цинка (ZnO) – полупроводниковый материал, на основе которого изготавливают варисторы, ввиду нелинейности его вольт-амперной характеристики (ВАХ) [1]. Получение керамических образцов из нанопорошков является сложной задачей. В настоящее время к эффективным способам прессования порошкообразных материалов относятся следующие методы: горячее прессование, горячее изостатическое прессование, искровое плазменное спекание (ИПС). Основное преимущество ИПС – это быстродействие процесса консолидации порошков [2]. В работе рассматривается возможность спекания порошкообразных материалов системы Zn-Bi-O, полученных методом плазмодинамического синтеза (ПДС) [2,3] и в коммерческих условиях.

Спекание образца методом ИПС производилось в вакууме в графитовой пресс-форме под давлением 60 МПа и при температуре спекания T = 1200 ℃. На рисунке а) приведены снимки сканирующей электронной микроскопии сколов круговых поверхностей образцов, полученных из коммерческих порошков (I) и продуктов ПДС (II). Сравнение микроструктуры материалов показывает, что использование порошков ПДС позволило получить более однородную микроструктуру. На рисунке б) представлены ВАХ образцов I и II. Стоит отметить, что коммерческий образец обладает худшими электрическими характеристиками – меньшими значениями коэффициента нелинейности и пробивного напряжения за счет уменьшения размера зерна в керамике, полученной из материала ПДС (II). В работе показана возможность получения нанокомпозитных материалов ZnO-Bi2O3. Применение такого композита положительно сказывается на структуре и электрических свойствах объемного материала.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-32-00115.

Литература

- Ahmed, Z.W., Khadim, A.I., ALsarraf A.H.R. The Effect of Doping with Some Rare Earth Oxides on Electrical Features of ZnO Varistor // Energy Procedia. 2019, №157. p. 909-917.

- Sivkov A. A., Ivashutenko A. S., Shanenkova Y. L., Shanenkov I. I., Rakhmatullin I. A.  & Osokina L. V. Plasma dynamic synthesis of composite ZnO-Bi2O3 material with a core-shell structure for varistor ceramics // Ceramics International. 2018, №44(18). p. 22808-22815.

- Sivkov A. A., Ivashutenko A. S., Rakhmatullin I. A., Shanenkova Y. L., Osokina L. V. & Tsimmerman A. I. Influence of energy parameters on the product of plasmodynamic synthesis of ZnO // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing. 2018, №1115(4). p. 042063.