Заэвтектический силумин, модифицированный интенсивным импульсным электронным пучком в вакууме

Рыгина М.Е.1,а,б, Иванов Ю.Ф.2,а,б, Тересов А.Д.3,б, Петрикова Е.А4,б

аспирант1, профессор2, ведущий электроник3, мл. научный сотрудник4

аНациональный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050

бИнститут сильноточной электроники СО РАН

Россия, г. Томск, пр. Академический, 2/3, 634055

L-7755me@mail.ru

Современное машиностроение все больше требует материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Силумины из-за низкой стоимости, малого удельного веса, стойкости к коррозии широко применяются для авиа-, космо-, машино- и судостроения. Силумины в зависимости от содержания кремния подразделяются на доэвтектические (<9 вес.% Si), заэвтектические (>13 вес.% Si) и эвтектические (9-13вес.% Si). Заэвтектический силумины из-за высокой склонности к порообразованию и высокой хрупкости имеют узкую сферу применения, которая может быть расширена за счет различных присадок (модифицирующих добавок). Более 40 элементов оказывают модифицирующее действие на структуру эвтектики, изменяя морфологию и размеры первичных кристаллов кремния и включений интерметаллидов. По убыванию эффективности воздействия элементов-модификаторов на включения первичного кремния их можно выстроить в следующий ряд: Р, Ве, S, Se, As, I, Мо, Nb, V, Cr, Ge, Ga, Сu, Mg, Со, Ni [1].

Целью работы является установление закономерностей эволюции структуры и свойств заэвтектического силумина, облученного интенсивным импульсным электронным пучком.

В качестве материала исследования в работе использованы образцы заэвтектического силумина с содержанием кремния (18-20) вес. %. Облучение образцов (цилиндры толщиной 10 мм и диаметром 15 мм) осуществляли импульсным электронным пучком на установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН) в режиме плавления поверхностного слоя толщиной до 100 мкм [2, 3]. Механические испытания образцов осуществляли путем измерения микротвердости (прибор ПМТ3), пластические свойства образцов выявляли при растяжении лопаток (ГОСТ 1497-84. «Металлы. Методы испытания на растяжение»). Исследования структурно-фазового состояния осуществляли методами рентгеноструктурного анализа, сканирующей и просвечивающей дифракционной электронной микроскопии.

Установлено, что облучение силумина интенсивным импульсным электронным пучком в режиме высокоскоростного плавления и последующей кристаллизации приводит к формированию в поверхностном слое субмикро- нанокристаллического многофазного состояния, что способствует пластификации образцов в целом.

Литература

- Перваков Д.Г., Баранов Е.М., Строителев Д.В., Романов И.О. К вопросу о многообразии подходов, объясняющих эффекты модифицирования силуминов // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2012, Том 1.

- Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. Наноструктурирование поверхности металлокерамических и керамических материалов при импульсной электронно-пучковой обработке // Известия вузов. Физика. 2008, Том 51,  № 5.

- Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Иванова О.В. и др. Численное моделирование температурного поля силумина, облученного интенсивным электронным пучком // Известия высших учебных заведений. Физика. 2015, Том 58., №4.