Откол в сапфире при ударном сжатии в различных кристаллографических направлениях                                                                                                                                                            Черепанов И.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Факультет Фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: i.cherepanov95@yandex.ru

Актуальность изучения сапфира, связана с его широким спектром практического применения. Использование монокристалла сапфира в космической и оборонной технике, а также в ударно-волновых экспериментах с оптической регистрацией требует знания о его поведении при высоких давлениях и скоростях деформирования. В силу сложности математического моделирования поведения сапфира при ударном нагружении, основная часть работ в этой области носит экспериментальный характер.

С целью определить влияние анизотропии монокристалла сапфира на величину откольной прочности были проведены эксперименты по ударному нагружению образцов m, a, s, r, g, n и d ориентаций. Образцы нагружались ударом алюминиевой пластины разогнанной до скоростей 1.2, 1.3 и 1.55 км/с с применением взрывных устройств [1]. При этих скоростях удара в сапфире генерировались ударные волны с максимальным напряжением сжатия 15 ГПа, 16.5 ГПа и 20 ГПа. В процессе нагружения образцов с помощью лазерного доплеровского измерителя скорости VISАR [2], регистрировались профили скорости контактной поверхности.

В упругой области сапфир демонстрирует чрезвычайно высокую откольную прочность, независимо от выбранного направления решетки, которая растет с увеличением скорости удара и достигает максимального значения при скорости ударника 1.3 км/с. Дальнейшее нарастание напряжений сжатия не приводит к росту данной величины, наоборот, при достижении динамического предела упругости сапфир демонстрирует значительное снижение величины sp.

При детальном рассмотрении откольного импульса, на волновых профилях различных ориентаций образцов сапфира при ударе со скоростью 1.3 км/с, особо выделяется d-ориентация, для которой время формирования откольной пластины минимально и составляет 1.6 нс. Время формирования откольной пластины у других ориентаций лежит в диапазоне от 14 до 178 нс. Появление нерегулярных осцилляций на профиле контактной поверхности после откольного разрушения свидетельствует о распространении трещин и разрушении откольной пластины.

Значения величины откольной прочности сапфира в зависимости от направления сжатия при скорости удара 1.3 км/с варьируются от 5.1 ГПа до 13.1 ГПа. Из полученных экспериментальных данных видно, что наиболее высокие значения откольной прочности регистрируются в направлении m перпендикулярно призматической плоскости и в направлении a, то есть ось перпендикулярна основной плоскости поверхности.

Литература

- Kanel G.I., Razorenov S.V., Fortov V.E. Shock wave phenomena and the properties of condensed matter. NY: Springer, 2004.

- Bаrker L.M. аnd Hollenbаch R.E. Lаser interferometer for meаsuring high velocities of аny reflecting surfаce // J. Аppl. Phys. 1972, № 43(11). p. 4669–4675.