Изучение эффекта памяти формы новых полиуретанмочевинных термоэластопластов с двумя типами кристаллизующихся олигомеров

Шухардин Д.М.1, Горбунова М.А.2, Анохин Д.В.1,2,3, Лесничая В.А.2, Бадамшина Э.Р.2

1 Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

2 Россия, Институт проблем химической физики РАН

3 Россия, Московский физико-технический институт (государственный университет)

E-mail: schukhardinDM@gmail.com

Биополимеры с эффектом памяти формы (ЭПФ) привлекают большое внимание ученых благодаря их способности восстанавливать форму под действием определенных факторов. Такие полимеры называются «умными» (smart materials). Новым классом биополимеров с ЭПФ являются полиуретановые блок-сополимеры, которые благодаря наличию водородных связей жестких блоков и кристаллизации мягких полиэфирных блоков способны к восстановлению формы материала под действием температуры.

В настоящей работе разработана методика синтеза новых мультиблочных термопластичных полиуретан-мочевинных термоэластопластов на основе двух типов кристаллизующихся гидроксилсодержащих олигоэфиров - полидиэтиленгликоль адипинат (ПДЭГА) и поли-e-капролактон (ПКЛ). Синтезированные полимеры представляют собой фазово-разделенный полиуретановый блок-сополимер, состоящий из мягких и жестких блоков. Мягким блоком являются полиэфирные фрагменты, жестким блоком – диол-уретановые и мочевин-уретановые фрагменты, полученные при взаимодействии диизоциантов с удлинителями цепи. Ориентированные после механических испытаний пленки при нагреве выше температуры плавления полиэфирного блока способны к обратимым деформациям, т.е. полученные пленки обладают эффектом памяти формы (ЭПФ). Полимеры с ЭПФ получали двумя разработанными методиками. Первая методика основана на получении физической смеси двух полиуретановых блок-сополимеров отличающихся между собой типом олигодиола. Вторая методика основана на трех-стадийном методе синтеза через стадию макродиизоцианата.

По результатам серии экспериментов на разрывной машине было установлено:

Восстановление формы материала определяется временем выдержки после растяжения и после снятия нагрузки.

В зависимости от состава мягкого блока материал обладает прочностью при разрыве от 13 до 35 МПа, относительным удлинением при разрыве от 800 до 1400%.

Точка температуры плавления при использовании различных соотношений олигомеров только одна и она колеблется в диапазоне от 37 до 42оС.

Было обнаружено, что образцы с высокой скоростью восстанавливают свою форму при помещении в жидкость с температурой 37-42оС. Весь процесс занимает не более 7 секунд даже для самых долговосстанавливающихся полиуретан мочевин.

Совместное присутствие полиэфиров в полиуретанмочевине, позволяет регулировать скорость восстановления формы материала, за счет разности скорости восстановления кристаллизующихся полиолов, а низкие температуры переключения, близкие к температуре человеческого тела, дают возможность их использования в биомедицине в качестве самовосстанавливающихся материалов на основе этих полимеров.

Список литературы:

1 Горбунова М.А., Шухардин Д.М., Бадамшина Э.Р. «Влияние природы диизоцианата на свойства полиуретановых плёнок на основе поли-е-капролактондиола» Сборник трудов XII международной конференции по физике и химии олигомеров. Том 2 стр.125.