Получение керамического материала на основе ультрадисперсного диборида титана

Погорелова С.О., Насырбаев А.

студент, студент

Национальный Исследовательский Томский Политехнический университет, Инженерная школа энергетики, Томск, Россия

E–mail: sop2@tpu.ru

Керамика на основе ультрадисперсного диборида титана известна благодаря своим отличным физико-химическим свойствам, среди которых высокая температура плавления (3225 ˚С), высокая твердость (30 ГПа), высокий модуль упругости (> 500 ГПа), хорошая теплопроводность и износостойкость [1,2]. Такую керамику можно использовать в качестве режущего и абразивного инструмента, в качестве тиглей для расплавленного металла, как высокотемпературный конструкционный материал [3].

На данный момент существует много способов для получения TiB2 керамики, такие как, горячее прессование, горячее изостатическое прессование, спекание без давления [4]. Однако самым перспективным является искровое плазменное спекание, в котором, благодаря маленькому времени синтеза (5 мин), давлению и высокой температуре, возможно сохранить мелкозернистую структуру образца.

Керамика была получена на основе ультрадисперсного порошка диборида титана, синтезированного плазмодинамическим методом с использованием коаксиального магнитоплазменного ускорителя (КМПУ). С помощью установки искрового плазменного спекания SPS-10-4, Thermal Technology была спечена керамика при следующих режимных параметрах: tвыд = 5 мин, T = 1800 ˚C, p = 60 МПа.

Керамические образцы были исследованы на установке для измерения твердости Galileo, на установке Table Top Platform (TTX). Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства керамики TiB2

| Фазовый состав, % |  | Твердость, ГПа | Плотность, % | Нанотвердость, ГПа | Модуль упругости, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiB | TiB2 |  |  |  |  |
| 66,2 | 26,8 | 24,7 | 75,2 | 30,992 | 346,84 |
| 21,2 | 62,1 | 28,3 | 85,8 | 46,695 | 393,88 |

Полученные значения твердости зависят от фазового состава порошка. Чем больше в фазовом составе присутствует TiB2, тем больше твердость и плотность спеченной керамики. Значения нанотвердости и модуля упругости были сравнены с литературными данными (нанотвердость 33 ГПа, модуль упругости 440 ГПа) [5]. Таким образом, свойства TiB2 керамики близки к теоретическим значениям.

Литература

- Malik I. et al. Synthesis and thermoelectric performance of titanium diboride and its composites with lead selenide and carbon // Ceramics International. 2018. №. 9. P. 10685-10692.

- Mahaseni Z. H. et al. Microstructural investigation of spark plasma sintered TiB2 ceramics with Si3N4 addition // Ceramics International. 2018. №. 11. P. 13367-13372.

- Xiang H. et al. Temperature-dependence of structural and mechanical properties of TiB2: A first principle investigation // Journal of Applied Physics. 2015. №. 22. P. 225902.

- Chlup Z. et al. Effect of metallic dopants on the microstructure and mechanical properties of TiB2 //Journal of the European Ceramic Society. 2015. №. 10. P. 2745-2754.

- Rupa P. K. P., Chakraborti P. C., Mishra S. K. Mechanical and deformation behaviour of titanium diboride thin films deposited by magnetron sputtering //Thin Solid Films. 2009. №. 9. P. 2912-2919.