Рекристаллизация тонких пленок платины с подслоем тантала

Калинин И.А., Росляков И.В., Напольский К.С.

Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

E-mail: rus.ivan4@gmail.com

Платина обладает уникальным набором физико-химических свойств, обуславливающим использование данного металла в качестве материала для создания нагревательных элементов и термометров сопротивления. Температура рекристаллизации тонких пленок платины ниже, чем у объёмного металла; они начинают деградировать при температурах менее 1000 °C. Происходящие при этом структурные изменения существенно влияют на их электрофизические свойства, стабильность которых чрезвычайно важна для продолжительного срока службы устройств и воспроизводимого аналитического сигнала.

Целью данной работы является исследование процессов рекристаллизации в тонких пленках платины для создания на их основе компонентов устройств микроэлектроники, функционирующих при высоких температурах.

В качестве основы для создания планарных структур выбраны пористые пленки анодного оксида алюминия (АОА) толщиной 30 мкм. Структурированные в виде двумерной спирали тонкие пленки Pt, толщиной 100 нм, были получены методом магнетронного напыления с использованием технологии взрывной фотолитографии. Для ряда образцов на подложку АОА наносили подслой тантала (10 нм).

В ходе работы проведено in situ исследование рекристаллизации тонких пленок с использованием в качестве аналитического сигнала сопротивления, несущего информацию о структурных изменениях, происходящих в пленке. Наличие подслоя тантала значительно замедляет рекристаллизацию. Это может быть связано с более высокой адгезией тонких пленок Ta/Pt к пористой оксидной подложке. По данным растровой электронной микроскопии (РЭМ), наблюдается существенное увеличение среднего размера кристаллитов в Pt и Ta/Pt пленках при температурах >700 °C, что хорошо согласуется с полученными температурными зависимостями сопротивления. По данным дифракции обратно рассеянных электронов, рекристаллизация тонких пленок Pt приводит к появлению текстуры в направлении <111>, которая становится более выраженной по мере увеличения температуры отжига. В случае пленок Ta/Pt аналогичная текстура наблюдается уже в исходных образцах без термической обработки. Средний размер зерен, рассчитанный из данных РФА, согласуется с данными РЭМ для низких температур, для 730 оС наблюдается существенное расхождение, что может говорить о значительной скорости образования дефектов в зернах при данной температуре. По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, наблюдается диффузия подслоя Ta в структуру платины по мере увеличения температуры отжига вплоть до выхода на поверхность пленки после 12 часового отжига при 810 °С.

На заключительном этапе работы методом дилатометрии исследованы слоистые структуры АОА (30 мкм)/Al (500 мкм)/АОА (30 мкм). Коэффициент термического расширения (КТР) составляет ~ 15,2 × 106 К1. После термической обработки при 550 °С, приводящей к рекристаллизации алюминия, КТР уменьшается до ~ 10,5 × 106 К1 и становится сопоставим с данной величиной для АОА и металлической платины. Данный этап является важным шагом для реализации экспериментов по напылению платины на разогретую подложку, что поможет стабилизировать структуру материала и замедлить процессы рекристаллизации в процессе работы тонкопленочных устройств.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (соглашение № 075-02-2018-817).