Исследование механических свойств керамического композиционного материала на основе SiC-TiN, полученного методом горячего прессования в среде азота.

Царева А.М.1 , Леонов А.В.2

Студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), Москва, Россия

E-mail: alyo.tsaryowa2012@yandex.ru

Разработка новых материалов, обладающих определенным комплексом свойств, является одной из главных задач в современном материаловедении. Композиционный керамический материал SiC-TiN является одним из таких материалов.

Керамика на основе поликристаллического SiC может найти более широкое применение, если упростить процесс ее обработки. Введение TiN в карбидкремниевую матрицу позволит упростить обработку материала за счет применения электроэрозионной резки, которая становится возможной при увеличении электропроводности материала. Композиционный керамический материал на основе SiC с добавкой TiN также превосходит по показателям прочности чистый SiC, что в свою очередь позволяет конкурировать с изделиями на основе Si3N4 [1-5].

Для разработки композиционного керамического материала SiC-TiN были использованы следующие исходные компоненты:

1.	порошок SiC гранулированный (Sica® Densitec-L, размер гранул 200 мкм);

2.	порошок Ti (<25 мкм);

Были получены образцы различного состава, отличающиеся процентным содержанием Ti.

Композиционный керамический материал получали методом горячего прессования в среде азота, с совмещением двух процессов в один, а именно, азотирование исходного титана в среде азота во время горячего прессования и спекание композиционного керамического материала на основе SiC-TiN. Проведены исследования влияния количества титана на механические свойства материала.

Таким образом, был разработан керамический компазиционный материал SiC-TiN с улучшенными механическими характеристиками. Наилучшую прочность показал материал в состав которого входил Ti в количестве 5%. Данный способ позволяет значительно упростить и удешевить процесс получения композиционных материалов с добавкой нитрида титана.

Литература

- Карбид кремния: технология, свойства, применение // О.А. Агеев, А.Е. Беляев, Н.С.Болтовец, В.С. Киселев, Р.В. Конакова. Харьков.: Издательство "ИСМА", 2010 - 532 с

- L. Xu, S. Li, Y. Zhang, Y. Zhai Synthesis, properties and applications of nanoscale nitrides, borides and carbides // Nanoscale 2012,4, 4900-4915

- Zachary N. Wing TiN modified SiC with enhanced strength and electrical properties // Journal of the European Ceramic Society 37 (2017) 1373–1378

- Seyed A. Delbaria,, B. Nayebia, E. Ghasalib, M. Shokouhimehrc, Mehdi Sh. Asla Spark plasma sintering of TiN ceramics codoped with SiC and CNT // Ceramics International 45 (2019) 3207–3216

- A V Leonov, M A Sevostyanov, A S Lysenkov, A S Baikin, M G Frolova, A M Tsareva Preparation and mechanical properties of SiC-TiN composite // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 347, conference 1