Влияние рения на растворимость атомов вольфрама в высокохромистой стали мартенситного класса в процессе ползучести

Федосеева А.Э.

Cотрудник

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

E-mail: fedoseeva@bsu.edu.ru

Применение в теплоэнергетике энергоблоков нового поколения, работающих на супер сверхкритических параметрах пара (T≥620-650°С, Р=250-350 атмосфер), способно повысить КПД до 41-44% и снизить количество вредных выбросов в окружающую среду, в связи с чем остро стоит вопрос разработки новых недорогих материалов, способных выдерживать такие жесткие эксплуатационные условия. В основу разработки нового материала легли исследования ферритно-мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12%, которые показали, что введение в сталь таких легирующих элементов, как Co, W и Mo, которые растворяются в феррите по типу раствора замещения, существенно повышает предел долговременной прочности за счет уменьшения скорости коагуляции частиц вторичных фаз, что приводит к повышению стабильности структуры троостита отпуска при ползучести. Ранее было установлено, что легирование 3%Co значительно повышает долговременную прочность как на режимах кратковременной ползучести, так и долговременной. При ползучести он остается в твердом растворе, что обеспечивает понижение скорости диффузии. Это способствует уменьшению скорости укрупнения зернограничных карбидов M23C6 и частиц фаз Лавеса, что замедляет трансформацию структуры троостита отпуска в субзеренную структуру при ползучести.

Такие элементы замещения как W и Mo наиболее эффективно замедляют диффузию в феррите. Однако, в отличие от кобальта, вольфрам и молибден имеют ограниченную растворимость в твердом растворе. Их содержание в ферритно-мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12% превышает предельную растворимость при температурах эксплуатации, вследствие чего они оказывают существенное влияние на сопротивление ползучести только в области кратковременных испытаний. В области долговременных испытаний этих сталей происходит выделение избыточного содержания W и Mo из твердого раствора с образованием частиц фазы Лавеса по границам зерен. Анализ литературных данных и результаты теоретических исследований по моделированию фазового состава показали, что есть возможность увеличить предельное содержание W и Mo в твердом растворе путем дополнительного легирования стали рением. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что рений, находясь в твердом растворе, понижает скорость диффузии как самостоятельно, так и за счет увеличения суммарного содержания (W+Mo) в твердом растворе. Основной целью исследования была проверка данной гипотезы путем сравнения кинетики выделения W и Mo из твердого раствора в процессе ползучести при температуре 650°С в изучаемой стали со сталями-прототипами, а также установление оптимального соотношения элементов замещения (Co, W, Mo и Re) в ферритно-мартенситной стали с содержанием хрома 9,85%.

Автор выражает благодарность аспиранту Никитину И.С., к.ф.-м.н. Дудовой Н.Р. и д.ф.-м.н. Кайбышеву Р.О. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-73-10380).