Влияние времени на функциональные свойства сплавов с памятью формы

Остропико Е.С.

Специалист

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: es-ostropiko@mail.ru

Рабочие элементы на основе сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ) используются в самых разных областях техники [1,2]. Для обеспечения гарантии работоспособности устройств на основе ЭПФ нужно быть уверенным в надежности и стабильности устройства во времени: необходимо, чтобы устройство срабатывало спустя и год и десять лет. Особенно это актуально для устройств, задействованных в космической технике, зачастую требуется гарантия работоспособности в 15-20 лет. Устройство может не использоваться годами, но при необходимости обязано срабатывать должным образом.

Среди исследователей принято полагать, что длительное хранение материалов с ЭПФ не оказывает влияния на функциональные свойства, однако конкретных исследований практически не проводилось. В качестве примера можно привести работы [3-6], где показаны результаты исследований функциональных свойств на небольших промежутках времени и касаются, в основном, влияния выдержки на характеристические температуры мартенситных превращений.

Цель настоящей работы – экспериментально установить влияние времени длительного хранения на реактивные напряжения сплавов с ЭПФ в термомеханических соединениях и на эффекты однократной и обратимой памяти формы.

В работе изучено изменение реактивных напряжений в сплавах TiNiFe и CuZnAl со временем их функционирования в термомеханических соединениях; изучено влияние длительной выдержки в деформированном мартенситном состоянии на эффекты однократной и обратимой памяти формы в сплавах на основе TiNi. Установлено, что реактивные напряжения в муфтах термомеханических соединений из сплава TiNiFe практически не релаксируют (не более чем на 8%) на протяжении 30 лет, что обеспечивает их длительную функциональность. В сплаве CuZnAl закономерности релаксации реактивных напряжений на протяжении 30 лет не отличаются от тех, которые наблюдаются в других металлических материалах и могут быть описаны известными способами. В работе экспериментально установлено, что величина эффекта памяти формы в сплаве TiNi эквиатомного состава с достаточной степенью точности не изменяется за период хранения в деформированном мартенситном состоянии в течение 25-ти лет. Обнаружена особенность поведения обратимой памяти формы в сплавах на основе TiNi, заключающаяся в увеличении обратимой памяти формы после длительного хранения (более 17-ти лет) в мартенситном состоянии, при этом увеличение обратимой памяти формы, инициированной предварительным высокоскоростным деформированием, более существенно, чем инициированной квазистатическим.

[1]	Mohd Jani J., M. Leary, A. Subic, Mark A. Gibson. A review of shape memory alloy research, applications and opportunities // Materials & design. 2014. Vol. 56. P. 1078–1113.

[2]	Razov A. I. Application of Titanium Nickelide–Based Alloys in Engineering // The Physics of Metals and Metallography. 2004. V. 97, Suppl. 1. P. 97-126.

[3]	Хусаинов М.А., Бондарев А.Б., Малухина О.А., Маркина Н.В. Вестник Новгородского государственного университета. 2013. No. 73. C.120-126.

[4] 	Strittmatter J., Gumpel P., J. Mater. Eng. Perform. 2011. V.20. P. 506-510.

[5]	Хмелевская И.Ю., Лагунова М.И., Прокошкин С.Д., Капуткина Л.М., ФММ. 1994. No. 78. P. 83-88.

[6]	J. Strittmatter, P. Gumpel, Long-time stability of Ni-Ti-shape memory alloys for automotive safety systems. J. Mater. Eng. Perform. 2011. V. 20. P. 506-510.