Модифицирование сплавов алюминия нановолокнами оксида алюминия на примере сплава AlSi11 (АК12)

Асеев Александр Владимирович

Студент магистратуры

Сибирский федеральный университет,

Институт Цветных металлов и Материаловедения,

Кафедра композиционных материалов

и физикохимии металлургических процессов, Красноярск, Россия

E-mail: a_aseev@mail.ru

Современные технологии производства изделий из алюминия и сплавов на его основе имеют очень большое применение в различных областях, и, в зависимости от конечного назначения готового продукта, технологическая цепочка может быть очень длинной, энергоёмкой и очень дорогостоящей. Для снижения количества переделов в технологической цепочке производственники ищут новые способы упрочнения алюминиевых деталей, путем подбора модификаторов и способов их внедрения в расплав, для получения мелкодисперсной структуры и высоких прочностных свойств.

Самые распространенные сплавы для производства колёс для автопромышленности из алюминия это A356.2(АК7) и AlSi11(АК12). Технологии этих сплавов отличаются тем, что первый сплав термически упрочняется, а второй нет. В результате закалки и старения A356.2(АК7) уровень механических свойств выше, по сравнению с AlSi11(АК12). Средние фактические значения механических свойств, полученных при производстве колес, представлены в таблице 1.

Таблица 1 Характеристики литейных сплавов для производства легкосплавных колёс

| Характеристика | A356.2(АК7) | AlSi11(АК12) |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности, Ϭв, МПа | 230-250 | 160-180 |
| Предел текучести, Ϭт, МПа | 200-220 | 90-110 |
| Относительное удлинение, ε, % | 5-15 | 3-8 |
| Твердость, НВ | 65-90 | 45-60 |

Целью научной работы является получение механических свойств на образцах AlSi11(АК12), сравнимых или выше, чем на A356.2(АК7).

На основании существующих технологий [1-3] был подобран метод внедрения наномодификатора Нафен в расплав путем приготовления навесок в лабораторных условиях в следующей последовательности: обработка Нафен ультразвуком, гидрофобизация и добавление в основу борного ангидрида, меди и губчатого титана. В результате проведенной работы получено подтверждение того, что силумины могут модифицируются Нафеном при определенной технологии приготовления модификатора.

Литература

1. Щерецкий А.А., Шумихин В.С. Литые композиционные материалы на основе алюминия с дисперсными частицами // Процессы литья. 2004, – №4. – с. 38-41.

2. Затуловский С.С. Суспензионная разливка. – Киев: Наукова думка, 1980. – 269 с.

3. Затуловский С.С., Кезик В.Я., Р.К. Иванова. Литые композиционные материалы. – Киев: Тэхника, 1990. – 237 с.