Влияние дисперсности ферромагнетика на свойства сплава эвтектического состава композита ZnSnAs2 с MnAs

Ганбаатар А.1,2, Риль А.И.2

Студентка

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

2 Институт общей и неорганической химии им Н.С.Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: ankhuslen1202@gmail.com

Композиты полупроводник – ферромагнетик рассматриваются, как перспективные материалы для создания магнитногранулированных структур [1]. Гранулированные структуры представляют собой композиты, в состав которых входит наноразмерные кристаллиты ферромагнетика, которые расположенны в немагнитной матрице [2]. Одним из способов получения таких структур является кристаллизация расплавов эвтектического состава [3].  При кристаллизации эвтектики происходит одновременная кристаллизация фаз, входящих в состав эвтектики. Наноразмерные композиты как правило получают при высоких скоростях охлаждения.

Данная работа посвящена изучению влияния скорости кристаллизации расплавов эвтектического состава системы ZnSnAs2 – MnAs, где ZnSnAs2 узкозонный полупроводник с высокой подвижностью носителей заряда, MnAs ферромагнетик с Тс ~ 315 К. Образцы эвтектического состава готовились на основе данных диаграммы состояния системы ZnSnAs2 – MnAs [4].

Идентификацию синтезированных образцов проводили с помощью РФА, ДТА и изучением микроструктур. Было обнаружено значительное влияние скорости охлаждения на размер кристаллитов MnAs в матрице ZnSnAs2. При обычных скоростях охлаждения (в режиме выключенной печи) средний размер кристаллитов MnAs составлял ~ 5 мкм, а при охлаждении в закалочном режиме при использовании солевых систем средний размер кристаллитов составлял ~ 70 нм. Наблюдалось в закаленных образцах существенное изменение магнитных свойств. В закаленных образцах по сравнению с образцами, полученных при обычных скоростях, температура Кюри увеличилась на 20-30 градусов. Калориметрические исследования показали, что на закаленных образцах пропадал тепловой эффект магнитно-структурного перехода α – β MnAs.

Проведенные исследования свидетельствовали о возрастающей роли поверхностных явлений с ростом дисперсности ферромагнитной фазы MnAs.

Литература

- Маренкин С.Ф., Изотов А.Д., Федорченко И.В., Новоторцев В.М. Синтез магнитогранулированных структур в системах полупроводник–ферромагнетик // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 3. С. 343–348. DOI: 10.7868/S0044457X15030149

- Berkowitz A.E., Mitchell J.R., Carey M.J., Young A.P., Rao D., Starr A., Zhang S., Spada F.E., Parker F.T., Hutten A., Thomas G. Giant magnetoresistance in heterogeneous Cu-Co and Ag-Co alloy films // J.Appl.Phys. 1993. V. 73. № 10. P.5320-5325. DOI: 10.1063/1.353767

- Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: Учебник для вузов. М.: МИСИС, 2003. 480 с.

- Fedorchenko I.V., Kilanski L., Zakharchuk I., Geydt P., Lahderanta E., Simonenko P., Aronov A.N., Dobrowolski W., Marenkin S.F. Composites based on self-assembled MnAs ferromagnet nanoclusters embedded in ZnSnAs2 semiconductor // J. Alloy. Compd. 2016, V.650. P.277–284.