Получение материалов с высокопористой поверхностью в результате взаимодействия с гелиевой плазмой

Коньков А.А., Рогозин К.А.

Студент

Национальный исследовательский университет "МЭИ", Институт тепловой и атомной энергетики, Москва, россия

E–mail: kost5964@mail.ru

Воздействие гелиевой плазмы на материальную поверхность, обращенную к плазме в плазменных установках, приводит к изменению структуры поверхностного слоя [2]. В гелиевых разрядах на поверхности вольфрама формируется наноструктурированная развитая поверхность типа «пух». Такой материал может использоваться в технологических применениях в различных технологиях: электрохимия, катализ, теплоэнергетика, биомедицинские применения.

На установке плазменный линейный мультикасп (ПЛМ) [1] проведены серии экспериментов с  образцами из различных  марок вольфрама (ВМП марки ИТЭР,  ВМ), которые облучались гелиевой плазмой в стационарных разрядах длительностью   от 180 минут до 210 минут.  Параметры плазмы: плотность плазмы 0,5−5∗1012 см−3, температура электронов основной фракции 2-5 эВ, с фракцией горячих электронов до 50 эВ,  потоки ионов на образец достигали 1021 м−2 с−1, энергия ионов на образец достигала 50-70 эВ при подаче потенциала на образец до -108 В.

Полученная структура и состав материалов были исследованы методами электронной микроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Рис. 1. Металлографический срез поверхности вольфрама после обработки гелиевой плазмой

Дальнейшие испытания материалов в ПЛМ планируются с использованием жидкометаллических образцов на основе лития и олова. Разрабатывается методика обращения с жидкометаллическими элементами для загрузки их в камеру ПЛМ и плазменных испытаний.

Литература

- Будаев В.П., Федорович С.Д.,  Лукашевский М.В. и др.  Вопросы атомной науки и техники, Сер. Термоядерный синтез. 2017,  Том 40. Вып. 3. С. 23-25.

- Takamura S.   IEEJ Trans 2012, vol. 7(S1), S19–S24