Влияние содержания NbSi2 на физико-механические свойства керамики состава  (Mo1-xNbx)Si2

Гуменникова Е.А.1, Титов Д.Д.2

Студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва, Россия
2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), Москва, Россия

E–mail: gum.e@yandex.ru

В настоящее время дисилицид молибдена характеризуется уникальным комплексом физико-механических и химических свойств, который обеспечил ему широкое применение в разных областях техники. Дисилицид молибдена (MoSi2) играет огромную роль как потенциально  полезный конструкционный материал. Из него изготавливают лопатки газовых турбин, сопла ракет [1]. Благодаря своей высокой электропроводимости (ρуд  = 21,6  мкОм·см при 20°С) [2]  и стойкости к окислению дисилицид молибдена применяется в качестве нагревательного элемента и способен работать на воздухе при температуре до 1700°C [3]. Тем не менее, недостаточно высокие прочностные свойства MoSi2 не позволяют считать его перспективным конструкционным материалом в чистом виде, а высокая электрическая проводимость требует мощных трансформаторов, при использовании MoSi2 в качестве нагревательных элементов. Введение NbSi2 позволит добиться улучшенных механических характеристик получаемого материала и повысить удельное сопротивление, за счет изменения кристаллической решетки.

Образцы состава (Mo1-xNbx)Si2 (где 0≤x≤1 с шагом 10 мас %) были получены из механической смеси двух дисилицидов методом горячего прессования. Для определения физико-механических свойств полученного материла, была измерена электропроводимость четырехзондовым методом, а также плотность методом гидростатического взвешивания и прочность при изгибе по методу трехточечного изгиба. Исходя из полученных данных были построены кривые зависимостей физико-механических свойств от состава материала.

Проанализировав полученные данные, были сделаны выводы, что кривая электропроводимости имеет экстремальный характер с максимальным значением 330 мкОм·см при 20°С у композита состава (Mo0,5Nb0,5)Si2. Относительная плотность полученных материалов растет от чистого дисилицида молибдена к чистому дисилициду ниобия. Показатели прочности при трехточечном изгибе в среднем составляют 159 МПа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект Мол_а 18-38-00327.

Литература

- ResearchGate :https://www.researchgate.net

- Свойства, получение и применение  тугоплавких соединений.  Справочник под ред. Косолаповой Т.Я. М. Металлургия. 1986. 928 с

- Самсонов Г.В., Дворина Л.А., «Силициды» // М., Металлургия, (1979) стр. 196.