Нитрид кремниевая керамика с легкоплавкой добавкой в системе CaO-TiO2, полученной золь-гель методом

Данилин К.Д.1, Лысенков А.С.2, Титов Д.Д.2, Фролова М.Г.2, Ивичева С.Н.2, Каргин Ю.Ф.2

Студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов,Москва, Россия

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E–mail: Dankir98@yandex.ru

В современном мире сложно найти производство, неиспользующее керамику. Повсеместно производится замена металлических деталей на керамические. Несмотря на такие недостатки, как хрупкость, проблемы с креплением и установкой, керамика обладает рядом положительных качеств, таких как высокая твёрдость и термостойкость, устойчивость к воздействию кислот [1-2] Все эти свойства, а также, износостойкость, невысокая плотность и широкий диапазон рабочих температур присущи нитриду кремния Si3N4.

В настоящее время данный материал не очень широко применяется в промышленности, так как для производства керамики из нитрида кремния необходимо воздействие высоких температур порядка 1800-1900оС и внешнего давления, что требует наличия дорогостоящих печей горячего прессования. Одним из вариантов решения данной проблемы может являться применение легкоплавкой добавки CaO-TiO2эвтектического состава.

Данная работа направлена на исследование снижения температуры спекания керамики на основе нитрида кремния посредством введения легкоплавкой добавки CaO-TiO2 с температурой плавления 1350оС, и дальнейшее изучение физико-механических свойств полученной керамики.

Для получения керамики нитрида кремния использовали коммерческий порошок нитрида кремния фирмы «Плазмотерм» с размером частиц 3-4 мкм, спекающую добавку получали золь-гель методом.Порошок Si3N4 вводили в жидкий золь при интенсивном перемешивании исходя из заданного количества спекающей добавки (5, 10 и 15 мас.%). Гелирование золя, содержащего гидратированные частицы СаO-TiO2 на порошках нитрида кремния осуществлялось на воздухе, старение гелей в полученных смесях происходило при комнатной температуре. Далее проводили термическую обработку в муфельной печи при 900°С. Спекание проводили методом горячего прессования температурном интервале 1500-1600°С. Были изучены физико-механические свойства полученной керамики, которые соизмеримы с данными в статье [3].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00383.

Литература

- Гузман И. Я. Химическая технология керамики: Учебное пособие // Москва,  2003. 514 с.

- Bocanegra-Bernal M.H., Matovic B. Mechanical properties of silicon nitride-based ceramics and its use in structural applications at high temperatures // Materials Science and Engineering: A, 2010, Vol. 527.  № 6, P. 1314-1338.

- Kargin Y. F. et al. Hot-pressed Si3N4 ceramics containing CaO-Al2O3-AlN modifying additives //Inorganic Materials. – 2012. – Т. 48. – №. 11. – С. 1158-1163.