Исследование структурных и морфологических изменений при дегидратации Ba(BrO3)2·H2O

Жихарева С.С.

Студентка, 4 курс бакалавриата

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: sofya.zhikhareva@gmail.com

Отличительной особенностью реакций дегидратации кристаллогидратов является разрушение продукта при реакции. Это явление связано с возникновением деформаций и механических напряжений при изменении структуры и объема в ходе реакции. Механические процессы определяют не только морфологию, но и кинетику реакции.[1] Для понимания закономерностей разрушения при реакции необходимы исследования на модельных объектах, которые характеризуются простым вариантом деформации. Это позволяет выявить основные факторы, определяющие морфологию разрушения кристаллов при реакции, закономерности формирования и движения фронта реакции.

Целью данной работы является изучение влияния структурного превращения на морфологию разрушения на различных гранях кристалла при реакции дегидратации моногидрата бромата бария. Анализ литературы показал, что структуры кристаллогидрата и безводного продукта очень близки[2,3] и были высказаны предположения о механизме структурного превращения и характере деформации и разрушения в ходе реакции. В работе были уточнены структуры исходного кристаллогидрата и безводного продукта и определены ориентационные соответствия между фазами. Было показано, что в результате реакции образуется псевдоморфоза, состоящая из микронных частиц продукта реакции. Частицы одинаково ориентированы и уложены таким образом, что дают монокристальную дифракционную картину. В работе были рассчитаны параметры эллипсоида деформации структуры в результате реакции. Анализ деформации на различных гранях кристалла позволил объяснить наблюдаемую картину разрушения, а также различие масштабов разрушения. Была изучена скорость движения фронта реакции при разных температурах. Показано, что фронт реакции движется с постоянной скоростью и состоит из пластин, разделенных трещинами и ориентированных параллельно плоскостям (-101).

Литература:

- Матвиенко А.А. Факторы, определяющие морфологию поверхности BaC2O4·H2C2O4·2H2O // Журнал физической химии, 2005, том 79, №9, с. 1-5;

- H.D. Lutz Zur Polymorphie des Ba(BrO3)2 und Sr(IO3)2, Kristallstruktur, röntgenographische, schwingungsspektroskopische und thermoanalytische Untersuchungen // Z. Naturforsch. 45b, 587—592 (1990); eingegangen am 10. Juli 1989.

- L.K. Templeton Structure of Barium Bromate Monohydrate // Acta Cryst. (1989). C45, 672-673.