Реакционно-связанные материалы на основе гидроксиапатита

Бурцева О.А.

Студент

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов

г. Москва, Россия

E–mail: Burtseva.1997@mail.ru

В настоящее время существует множество технологий и составов для изготовления имплантатов на основе фосфатов кальция. Разные виды ситаллов, керамики, цементов, предназначенные для лечения дефектов костной ткани или культивирования клеточных культур широко используются в реконструктивной медицине, так как являются биоактивными и биорезорбируемыми материалами.

Повышенная резорбируемость материалов, изготавливаемых по низкотемпературной технологии, вызывает большой интерес материаловедов [1]. Большинство керамических кальцийфосфатных материалов нерезорбируемы или частично резорбируемы с низкой скоростью в связи с химически стабильной высокотемпературной фазой, сорбционная активность которой ниже, чем у кальцийфосфатного материала, полученного по низкотемпературной технологии. Для того, чтобы получить кальцийфосфатные матриксы по данной технологии требуется на начальном этапе получить реакционно-связанные материалы, обладающие наибольшей прочностью.

В данном исследовании был подобран оптимальный состав для получения кальцийфосфатных матриксов по низкотемпературной технологии, конечным продуктом является гидроксиапатит – материал подобный минералу костной ткани человека.

В ходе работы решались следующие задачи:

- Определение оптимальной концентрации жидкости затворения Na2HPO4·12H2O;

- Определение оптимального состава порошковой части.

Для исследования порошковой части исходного состава были выбраны следующие составы: α - Са3(РО4)2 / СаСО3 / Са(Н2РО4)2∙Н2О = 100/0/0; 85/12/3; 70/24/6. Жидкостью затворения выбран раствор Na2HPO4·12H2O.

2α- Са3(РО4)2 + Са(Н2РО4)2∙Н2О + 3СаСО3 → Са10(РО4)6(ОН)2 + 2Н2О + 3СО2

По результатам исследования прочностных характеристик и фазового состава реакционно-связанного материала был выбран наиболее оптимальный состав 85/12/3, поскольку он обладает наибольшей прочностью на 28 сутки твердения и имеет стабильный прирост прочности с 3 до 28 суток, в отличие от других составов.

Определение оптимальной концентрации раствора натрия фосфорнокислого 12-водного проводилось на цементных составах и зависело от прочностных характеристик цементного камня. Были исследованы составы, жидкостью затворения которых является раствор Na2HPO4·12H2O следующих концентраций: 5,5; 7,5; 10; 12; 20 г/100 мл дистиллированной воды, а также насыщенный раствор. Определили, что наибольшая прочность достигается при затворении составов раствором концентрации 10 г/100 мл воды.

На данном этапе работы установлен оптимальный состав и получен материал с наилучшими прочностными характеристиками. Этот этап помогает в дальнейшем получить кальцийфосфатные матриксы с наилучшими механическими характеристиками.

Список литературы

- Ларионов Д.С., Путляев В. И., Сафронова Т.В., Филиппов Я. Ю. «Низкотемпературные» методы получения кальцийфосфатных биоматериалов: цементы и реакционно-связанные композиты//Вестник РФФИ. – 2011. – V. 72, № 4. – P. 97–105