Изучение взаимодействия наночастиц пористого кремния с живыми клетками с использованием оптических методов КРС и люминесцентной микроскопии

Максутова Д.Е.1, Евстратова Ю.В.2, Цурикова У.А.1

Студент, младший научный сотрудник, аспирант
1 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Физический Факультет, Москва, Российская Федерация

2 Институт Теоретической и Экспериментальной Биофизики РАН, Пущино, Российская Федерация

medar908@gmail.com, yannaevstratova@gmail.com, natashina78@yandex.ru 

В настоящее время наночастицы на основе различных органических и неорганических материалов находят применение в медицине в качестве наноконтейнеров для доставки лекарств [2,10]. Особое внимание уделяется наночастицам на основе пористого кремния (НЧ ПК), которые сочетают в себе преимущества использования твердотельных пористых материалов со свойствами биорастворимости, что, как показано, обуславливает низкую токсичность данных наночастиц. НЧ ПК могут использоваться для диагностики и терапии (тераностики) различных заболеваний [1, 3-9].

В данной работе изучена динамика растворения наночастиц НЧ ПК в модельной жидкости на примере натрий-фосфатного буфера (наночастицы помещали в диализный мешок), и в живых клетках с помощью таких оптических методов, как микро-спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС), и люминесцентная микроскопия. 

Водные суспензии НЧ ПК были получены измельчением массивов пористых нанонитей кремния, которые в свою очередь получались методом металл-стимулированного химического травления. 

Были изучены структурные свойства наночастиц с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (см. рис. 1а). Показано, что НЧ ПК представляют собой 100-200 нм в диаметре пористые частицы. Наличие ярких колец в дифракционной картине (см вставку рис.1а) указывает на то, что наночастицы представляют собой агломераты мелких нанокристаллов кремния – квантовых точек (КТ).

Методом спектроскопии КРС показано, что при инкубации НЧ ПК в натрий-фосфатном буфере при температуре 37 °С происходит их полное растворение, на что указывает низкочастотный сдвиг максимума и падение интенсивности спектра после 6 часов, а затем и полное исчезновение сигнала после 24 часов инкубации (см. рис 1b). Размер КТ кремния рассчитывался из положения максимума в спектре КРС формуле [5]:

[image: image2.png]D = 0.543




, 




(1)

где (( - сдвиг максимума спектра КРС КТ относительно 520,5 см-1 (максимум сигнала КРС кристаллического кремния). Рассчитанный по формуле (1) размер КТ кремния после одного часа инкубации составлял 4,6 нм, а после 6 часов – 3,6 нм.

Исследовалось растворение НЧ ПК in vitro в клетках 3T3 NIH с использованием метода КРС и конфокальной люминесцентной микроскопии. Было показано тушение их фотолюминесценции и падение интенсивности сигнала КРС, что указывает на полное растворение наночастиц в клетках.

	[image: image1.png]D = 0.543




[image: image3.jpg]



	[image: image4.png]Intensity, arb. un.

300

1h

400

520,5

500
Raman shift, cm™

600

700




	[image: image5.png]




	
	
	


Рис. 1 a) микрофотография НЧ ПК, полученная с помощью ПЭМ, в левом верхнем углу - дифракционная картина электронов от НЧ ПК; b) спектры КРС НЧ ПК после инкубации в натрий-фосфатном буфере при температуре 37 °С в течение 1, 6, 24 часов; с) конфокальная микроскопия клеток 3T3 NIH после инкубации 24 часа с НЧ ПК (наночастицы видны как яркие светлые точки).

Работа выполнена под руководством с.н.с. Осминкиной Л.А. при поддержке гранта РФФИ № 19-32-90122.

Литература
1. Anderson, S. H. C., Elliott, H., Wallis, D. J., Canham, L. T., Powell, J. J. Dissolution of different forms of partially porous silicon wafers under simulated physiological conditions // Physica Status Solidi (A). 2003, №197(2). p. 331-335.

2. Anselmo, A. C., Mitragotri, S. Nanoparticles in the clinic // Bioengineering & translational medicine. 2016, №1(1). p. 10-29.

3. Bimbo, L. M., Sarparanta, M., Santos, H. A., Airaksinen, A. J., Mäkilä, E., Laaksonen, T., Peltonen, Lehto, V.-P., Hirvonen, J., Salonen, J. Biocompatibility of Thermally Hydrocarbonized Porous Silicon Nanoparticles and their Biodistribution in Rats // ACS Nano. 2010, №4(6). p. 3023-3032.

4. Chiappini, C., De Rosa, E., Martinez, J. O., Liu, X., Steele, J., Stevens, M. M., Tasciotti, E. Biodegradable silicon nanoneedles delivering nucleic acids intracellularly induce localized in vivo neovascularization // Nature Materials. 2015, №14(5). p. 532-539.

5. Gongalsky, M., Tsurikova, U. A., Storey, C. J., Evstratova, Y. V., Kudryavtsev, A., Canham, L. T., Osminkina, L. A. The effects of drying technique and surface pre-treatment on the cytotoxicity and dissolution rate of luminescent porous silicon quantum dots in model fluids and living cells // Faraday Discussions. 2020.

6. Gu, L., Hall, D. J., Qin, Z., Anglin, E., Joo, J., Mooney, D. J., Howell, S. B., Sailor, M. J. In vivo time-gated fluorescence imaging with biodegradable luminescent porous silicon nanoparticles // Nature Communications. 2013, №4(1). p. 1-7.

7. Park, J. H., Gu, L., Von Maltzahn, G., Ruoslahti, E., Bhatia, S. N., Sailor, M. J. Biodegradable luminescent porous silicon nanoparticles for in vivo applications // Nature Mater. 2009, №8(4). p. 331–336.

8. F. Peng, Y. Su, X. Wei, Y. Lu, Y. Zhou, Y. Zhong, S.-T. Lee, Y. He. Silicon‐Nanowire‐Based Nanocarriers with Ultrahigh Drug‐Loading Capacity for In Vitro and In Vivo Cancer Therapy // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2013, №52(5). p. 1457-1461.

9. Tolstik, E., Osminkina, L. A., Matthäus, C., Burkhardt, M., Tsurikov, K. E., Natashina, U. A., Timoshenko, V. Y., Heintzmann, R., Popp, J., Sivakov, V. Studies of silicon nanoparticles uptake and biodegradation in cancer cells by Raman spectroscopy // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2016, №12(7). p. 1931-1940.

10. Zhang, L., Gu, F. X., Chan, J. M., Wang, A. Z., Langer, R. S., Farokhzad, O. C. Nanoparticles in medicine: therapeutic applications and developments // Clinical pharmacology & therapeutics. 2008, №83(5). p. 761-769.
a)





b)





с)








