Закон соответственных состояний для транспортных свойств жидких щелочных металлов

Вильф Я.З., Мокшин Ф.В.

Казанский Федеральный Университет, Казань, Россия

E-mail: jakobvilf@gmail.com

Жидкие щелочные металлы обладают уникальными физико-химическими свойствами. Из металлических систем они обладают самой низкой плотностью и вязкостью, высокой электро- и теплопроводностью, низкими значениями поверхностного натяжения и работы выхода электрона, рекордно низкой температурой плавления и широкой областью жидкого состояния, и т.д. Благодаря этим свойствам жидкие щелочные металлы, их сплавы и содержащие их соединения имеют широкое практическое применение, например, (1) в ядерно-космической энергетике и тепловых трубах, как легкие эффективные теплоносители, способные обеспечить быстрый и высокоэффективный отвод тепла; (2) в области химических источников тока – как аккумуляторы, топливные элементы с высокой удельной энергоемкостью, надежностью, долговечностью и миниатюрностью; (3) как добавка к жидким топливам для повышения удельной теплоты сгорания, и т.д. С другой стороны, они обладают высокой химической активностью и большой упругостью собственных паров, что сильно осложняет исследование их транспортных свойств.

В данной работе на основе экспериментальных данных [1-2] обнаружено, что температурные зависимости ряда (транспортных) характеристик жидких щелочных проявляют универсальность. В таблице 1 приводятся полученные универсальные модели для температурных зависимостей таких характеристик как вязкость, удельная теплоемкость при постоянном давлении, теплопроводность и скорость звука жидких щелочных металлов. Здесь T=1+T−TMTB−TM представляет собой температурную шкалу в приведенных единицах, где T - есть температура в градусах Кельвина, TM и TB – значения температур плавления и кипения конкретной жидкости (в градусах Кельвина) соответственно.

Таблица 1. Универсальные уравнения транспортных свойств (вязкость, теплопроводность, теплоемкость при постоянном давлении, скорость звука) для жидких щелочных металлов.

| Универсальное уравнение | Li | Na | K | Rb | Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость lnηηMα=−074lnT0.75 | α = 1.08 | α = 1.18 | α = 1.15 | α = 1.13 | α = 1.17 |
| Теплопроводность λTλTMβ=−0.38TTM+1.38 | β = 0.70 | β = 0.85 | β = 0.93 | β = 1.05 | β = 1.55 |
| Теплоемкость CPTCPTminσ=TTmin−12+1 | σ = 2.65 | σ = 1.52 | σ = 1.88 | σ = 1.5 | σ = 0.45 |
| Скорость звука υυMγ=−736T+4336 | γ = 1.18 | γ = 1.18 | γ = 0.98 | γ = 0.96 | γ = 0.90 |

Полученные результаты убедительно подтверждают применимость принципа соответствующих состояний к семейству жидких щелочных металлов. Эти результаты могут служить для построения теоретических моделей транспортных характеристик в жидкостях, а также, развития общей теории жидкого состояния.

- Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – Рипол Классик, 1963.

- Davison H. W. Compilation of thermophysical properties of liquid lithium. – 1968.