Магнитокалорический эффект и улучшенные механические свойства 

соединений Mn-Fe-P-Si, легированных Al 
Liu Nannan
Студент
 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: 18804892946@163.com
Научный руководитель: профессор Тишин Александр Метталинович
Энергосбережение и повышение эффективности преобразования энергии являются основными темами обсуждения большинства агентств, финансирующих научные исследования во всем мире. Технология магнитного охлаждения находится в фокусе внимания разработчиков экологически безопасных систем охлаждения нового поколения [1-2]. Магнитное охлаждение в основном использует магнитокалорический эффект материала [2-3]: материал выделяет тепло во время изотермического намагничивания и поглощает тепло во время адиабатического размагничивания. То есть, температура магнитного охлаждающего материала изменяется с изменением магнитного поля, тем самым достигая охлаждающего эффекта. 
Известно, что MnFe(P,Si) соответствует экологическим нормам и при этом демонстрирует «гигантский» магнитокалорический эффект вблизи комнатной температуры. Однако, при этом он является относительно хрупким и характеризуется значительным температурным гистерезисом.
Цель настоящей работы – улучшить состав сплава MnFe(P,Si) и процесс его изготовления, получить и исследовать сплавы MnFe(P,Si) измененного состава с улучшенными механическими свойствами, циклической стабильностью, температурой Кюри (Tс) вблизи комнатной температуры и «гигантским» магнитокалорическим эффектом при низких магнитных полях. 
Для этого автором были синтезированы и исследованы соединения (Mn,Fe)2(P,Ge), легированные Al, занимающим в структуре позиции Ge/P. Мы выбрали Al и изучили влияние его замещения на структуру, магнитокалорические и механические свойства, а также удельное сопротивление соединения Mn1.25Fe0.65P0.50Si0.50, потому что легирование Al приводит к увеличению Тс, но при этом не оказывает отрицательного влияния на другие магнитокалорические свойства [4]. 

 Рабочие характеристики сплавов, включая кристаллическую структуру, магнитокалорические, электрические и механические свойства, были изучены с помощью рентгеновского дифрактометра (XRD), сканирующего электронного микроскопа (SEM), вибрационного магнитометра (VSM), электронного универсального испытательного устройства для измерения кривых напряжения-деформации (WDW3200) и твердомера Виккерса. Все образцы кристаллизуются в гексагональной структуре на основе Fe2P. Обнаружено, что в результате замещения Al температура Кюри Тс уменьшается с 277 К (х = 0) до 234 К (х = 0,06). Изменение магнитной энтропии увеличивается от 5.8 Дж кг-1 К-1 для образца, не содержащего Al, до 14.4 Дж кг-1 К-1 для образца с x = 0.01 в диапазоне изменения магнитного поля 0-3 Тл (Рис.).
Таким образом, механические свойства MnFe(P,Si) могут быть значительно улучшены легированием Al, о чем свидетельствует прочность на сжатие и удельное электрическое сопротивление при циклических изменениях. Максимальная прочность на сжатие увеличивается примерно на 140%, с P = 114.7 МПа без Al до P = 278.3 МПа при x = 0.01. Средняя твердость по Виккерсу образца, без алюминия, составляет       593.5 HV, а твердость с алюминием достигает 640.8 HV. По сравнению с образцами без Al удельное сопротивление показало большее увеличение во время первого охлаждения, но удельное сопротивление при легировании Al умеренно увеличилось в последующих циклах. В целом, результаты работы показывают, что семейство магнитокалорических материалов Fe2P может быть чувствительным к точечному химическому легированию, открывая новые способы настройки его свойств, включая свойства, отличные от магнетизма. Результаты настоящей работы являются частью магистерской диссертации автора [5].

[image: image1.emf]180

200

220

240

260

280

300

320

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

2

3

 

x = 0

 

x = 0.01

 

x = 0.04

 

x = 0.06

-

D

S

m

 

(

Дж кг

-1

 К

-1

)

m

0

 H 

 

(

Тл

)

T

  

(

К

)


Рисунок. Температурная зависимость изменения изотермической магнитной энтропии Mn1.25 Fe0.65P0.5Si0.5-xAlx (x = 0, 0.01, 0.04 и 0.06) при изменении магнитного поля 0-3 Тл.
Выражаю благодарность моему научному руководителю д.ф.-м.н., проф. Тишину А.М., а также проф. O. Tegus, проф. Cao Yongjun, доц. Ou Zhiqiang (College of Physics and Electronic Information, Inner Mongolia Normal University, г.Хухэхаут, Китай) и       д.ф.-м.н., доц. Н.С. Безаевой (ИРЯиК МГУ) за помощь в подготовке работы и оформлении тезисов доклада. I gratefully acknowledge China Scholarship Council for supporting my studies.
Литература
1. Glanz J. Making a bigger chill with magnets // Science. 1998, Vol.279.  p. 20-45.

2. Gschneidner K.A.Jr., Pecharsky V.K., Tsokol A.O. Recent developments in magnetocaloric materials // Reports on Progress in Physics. 2005, Vol.68 (6). p. 1479-1539.
3. O. Tegus, Brück E., Buschow K.H.J., de Boer F.R. Transition-metal-based magnetic refrigerants for room-temperature applications // Nature. 2002, Vol. 415. p. 150-152.

4. Liu D.M., Zhang H., Wang S.B. et al., The effect of Al doping on the crystal structure and magnetocaloric behavior of Mn1.2Fe0.8P1−xGex compounds // Journal of Alloys and Compounds. 2015, Vol.633. p. 120-126.
5. Liu Nannan. Effects of Al, Zn and B Doping on Structure, Magnetocaloric properties of Mn-Fe-P-(Si, Ge) compounds // Диссертация на соискание учёной степени магистра университета Inner Mongolia Normal University, г.Хухэхаут, Китай. 2019. 60 pp.              (на китайском  языке).
_1644510805.bin

