Допированные медью оксидные церий-оловянные катализаторы

полного окисления CO, синтезированные темплатным методом

Жиляев К.А., Каплин И.Ю.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lirokshd@gmail.com

Один из наиболее опасных загрязнителей атмосферы Земли – монооксид углерода, его антропогенными источниками служат транспортные средства, металлургические и другие производства. Перспективным способом отчистки газовых смесей является каталитическое окисление до CO2, причём оксидные системы на основе диоксида церия служат хорошей альтернативой благородным металлам. Цель работы состояла в синтезе катализаторов СеSnOx методом EISA (Evaporation-Induced Self-Assembly) [1,2] с использованием полимерного темплата Плюроник-123, модификации их медью методами влажной пропитки и one-pot, сравнении каталитических свойств в окислении СО.

В работе получены образцы СеSnOx с разным соотношением Се:Sn = 95:5 и 90:10; последнюю систему модифицировали медью (8 масс.%) методами влажной пропитки (далее CuO/СеSnOx Im) и  в ходе осаждения двойного оксида (one-pot, далее CuO/СеSnOx). Согласно данным рентгенофазового анализа (Rigaku Uniflex IV, Япония), образцы имеют структуру кубического CeO2 (флюорит, карта ICDD-PDF 75-76), однако рефлексы несколько сдвинуты к малым углам, что указывает на встраивание меньших по размеру атомов Sn в структуру СеО2. На дифрактограммах образцов, модифицированных медью,  присутствуют два пика при 2θ = 35,5 и 38,7 , которые соответствуют фазе CuO 
(тенорит, пространственная группа C2/c).

Рис. 1. Конверсия СО на СеSnOx

Каталитические свойства (навеска катализатора 0,1 г) изучали в проточной установке с импульсной подачей смеси реагентов (2%СО, 1%О2, баланс – Не) в интервале от 100 до 400°С. На рис. 1 представлена зависимость конверсии СО от температуры. Катализаторы проявили активность в реакции, причем увеличение содержания Sn приводит к улучшению каталитических свойств, а модификация медью расширяет диапазон активного действия катализатора в область низких температур. Полная конверсия СО в условиях эксперимента не достигнута.

Литература

- Prathap M. U. A. Srivastava R. Synthesis of nanoporous metal oxides through the self-assembly of phloroglucinol–formaldehyde resol and tri-block copolymer // J. Colloid Interface Sci. 2011. Т. 358. №. 2. С. 399-408,

- Lundberg M. Skårman B. Wallenberg L. R. Crystallography and porosity effects of CO conversion on mesoporous CeO2 // Microporous Mesoporous Mater. 2004. Т. 69. №. 3. С. 187-195.