ИССЛЕДОВАНИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРА PLA СТАТИЧЕСКИМИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ МЕТОДАМИ

Михалев Е.С. , Коробов А.И. ,  Кокшайский А.И.

Студент, 1 курс магистратуры       Профессор      Младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mikhalevec@gmail.com

Последнее десятилетие все более востребованной становится технология 3-D печати различных материалов, которая находит широкое применение в различных областях науки и техники. 3-D печать позволяет создавать композиционные образцы как из полимерных материалов [1-5], так и различных металлических сплавов [6-9]. В качестве материала для печати часто выступают полимерные материалы – термопласты, способные обратимо переходить при нагревании в эластичное состояние, в числе которых одним из наиболее употребляемых при 3-D печати является пластик PLA (полилактид).

В настоящей работе представлены  результаты экспериментальных исследований упругих свойств полимера, используемого в технологии 3-D печати: пластика PLA, при непрерывном изменении его внутренней структуры, вызванном периодическими циклами механической нагрузки-разгрузки полимера.

Для исследования нелинейных упругих свойств твердых тел в данной работе применяется модифицированный метод Терстона-Браггера, или квазистатический метод, который заключается в измерении параметров распространения упругих волн в твердом теле при приложении к нему постоянного внешнего давления.

В результате серии проведенных экспериментов была получена информация о линейных и нелинейных упругих свойствах используемого в 3-D печати пластика PLA и исследовано влияние на них периодических механических процессов циклов нагрузки-разгрузки. Результаты измерения нагрузочной кривой  σ=σ(ε) в исследуемом образце для четырех циклов периодического изменения механического напряжения, приложенного к нему, приведены на рис. 1.

Проведенные экспериментальные измерения зависимости напряжение-деформация в пластике PLA позволили оценить значения модуля Юнга в нем на линейных участках нагрузки и разгрузки образца. Использовалась методика расчета, предложенная в работе [10].

Таблица 1. Значения модуля Юнга в пластике PLA на линейных участках нагрузки-разгрузки образца.

|  | Е, ГПа, цикл 1 | Е, ГПа, цикл 2 | Е, ГПа, цикл 3 | Е, ГПа, цикл 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область нагрузки | 2,91±0,01 | 3,36±0,01 | 3,09±0,01 | 3,16±0,01 |
| Область разгрузки | 2,71±0,01 | 2,83±0,01 | 2,82±0,01 | 2,98±0,01 |

Как видно из таблицы 1, циклическое изменение нагрузки разгрузки образца приводит к незначительному увеличению модуля Юнга Е, т.е. происходит упрочнение образца пластика PLA.

Рис. 1. Нагрузочная кривая.

Получено уравнение, связывающее относительное изменение стержневой скорости акустических волн в образце с величиной его статической растягивающей деформации.

(1)					(1)

Это уравнение (1) является аналогом формулы Терстона-Браггера.

Одновременно с измерением нагрузочной кривой σ=σ(ε) измерено относительное изменение стержневой скорости продольных волн в деформируемом образце полимера PLA от величины его статической деформации растяжения. Обнаружено линейное изменение скорости упругих волн V(ст) в образце от величины его статической деформации. По результатам этих измерений определены коэффициенты упругости третьего порядка ЕN в полимере PLA.

Таблица 2. Значения коэффициента упругости третьего порядка EN в пластике PLA.

|  | Цикл 1 | Цикл 2 | Цикл 3 | Цикл 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕN, ГПа | 4,95±0,03 | 6,52±0,03 | 6,24±0,02 | 5,76±0,02 |

В полимере PLA при различных значениях величины растягивающей нагрузки рассчитан нелинейный акустический параметр N=[(ЕN)/Е].

Таблица 3. Значения акустического нелинейного параметра в пластике PLA при различных циклах нагрузки-разгрузки образца.

|  | Цикл 1 | Цикл 2 | Цикл 3 | Цикл 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1,70±0,02 | 1,94±0,02 | 2,02±0,02 | 1,82±0,02 |

Обнаружено, что циклическая нагрузка образца сначала приводит к увеличению нелинейного акустического параметра N, а потом к его уменьшению, что может свидетельствовать о переходе к пластическим деформациям на последнем (четвертом) цикле измерений.

Полученные результаты дают информацию о механических, линейных и нелинейных упругих свойствах полимера PLA и могут быть применены при создании композиционных образцов в технологии 3-D печати.

Работа выполнена за счет гранта РНФ № 19-12-00098.

Литература

1. Schumacher C., Bickel B., Rys J., Marschner S., Daraio C., Gross M. Microstructures to control elasticity in 3D printing // ACM Trans. Graph. 2015. V. 34. P. 136:1-136:13. doi:10.1145/2766926.

2. Cantrell J., Rohde S., Damiani D., Gurnani R., DiSandro L., Anton J., Young A., Jerez A., Steinbach D., Kroese C., Ifju P. Experimental Characterization of the Mechanical Properties of 3D Printed ABS and Polycarbonate Parts // Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics. 2017. V.3. P. 89–105. doi:10.1007/978-3-319-41600-7_11.

3. Kao Y., Zhang Y., Wang J., Tai BL. Loading–Unloading Cycles of Three-Dimensional-Printed Built Bimaterial Structures With Ceramic and Elastomer // ASME. J. Manuf. Sci. Eng. 2016. V.139, № 4.  P. 041006-041006-6. doi:10.1115/1.4034668.

4. Zou R., Xia Y., Liu S., Hu P., Hou W., Hu Q., Shan C. Isotropic and anisotropic elasticity and yielding of 3D printed material // Compos. Part B Eng. 2016. V. 99. P. 506–513. doi:10.1016/j.compositesb.2016.06.009.

5. Бошняк В.А., Языков А.В. Оценка возможности применения изделий из пластмасс, созданных посредством послойной наплавки материала, в силовой оснастке лабораторных установок // Наука И Образование. МГТУ Им. Н.Э. Баумана. 2016. С. 311-320.

6. Martin J.H., Yahata B.D., Hundley J.M., Mayer J.A., Schaedler T.A., Pollock T.M., 3D printing of high-strength aluminium alloys // Nature. 2017. V. 549. P. 365–369. doi:10.1038/nature23894.

7. Ma C., Dong Y., Ye C. Improving Surface Finish of 3D-printed Metals by Ultrasonic Nanocrystal Surface Modification // Procedia CIRP. 2016. V. 45. P. 319–322. doi:10.1016/j.procir.2016.02.339.

8. Schulze C., Weinmann M., Schweigel C., Keßler O., Bader R. Mechanical properties of a newly additive manufactured implant material based on Ti-42Nb // Materials (Basel). 2018. V.11. P. 13–16. doi:10.3390/ma11010124.

9. Schneider J., Rohner P.,  Thureja D.,  Schmid M., Galliker P.,  Poulikakos D. Transparent Electrodes: Electrohydrodynamic NanoDrip Printing of High Aspect Ratio Metal Grid Transparent Electrodes // Advanced Functional Materials. 2016. V. 26, №6.  P. 833-840.

10. Коробов А.И., Ширгина Н.В., Кокшайский, А.И. Прохоров В.М. Упругие и механические параметры нанокомпозита n-АМg6/С60 в процессе циклической реверсивной статической нагрузки. // Акуст. журн. 2019. Т. 65, №2. C. 158 – 165.