Измерения содержаний радия в золе угля из разреза «Кангаласский» эманационным методом

Старостин В.П.; Игнатьева Г.А.; Осипов В.Ю.;

Степанов В.Е.

Студент, аспирант, ст. преподаватель, д.ф.-м.н., доцент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, физико-технический институт,

г. Якутск, Россия

E-mail: galich_88@mail.ru

## Исследуемый образец добыт из угольного разреза «Кангаласский» на глубине 100 метров.

Содержание радона в пробах измерялись 2 способами:

Первый способ состоит в использовании полупроводникового гамма-спектрометра с детектором из особого чистого германия марки ORTEC GEM-40. Способом озоления пробы угля подготовлена навеска с массой 130 г и измерялась геометрии дента.

Во втором способе полученная зола смешивалась с 56% спиртом и отстаивалась 21 суток при температуре нуль градусов по шкале Цельсия. Медицинским шприцом изымалось 10 мл настойки фильтровалась и смешивалось сцинтиллятором Ultima Gold LLT в пропорции 1:1. Смесь объемом 20 мл хранили в холодильнике в течение 24 ч. Пробу измеряли в жидкостном сцинтилляционном спектрометре Hidex SL-300 в течении пяти дней.

Эманационным методом установлено, что удельная активность Ra-226 в золе равна 172,3 Бк/кг. Используя измеренный коэффициент озоления восстановлена активность радия в каменном угле, она равна 0,65 Бк/кг.

На ППД гамма спектрометре измерялся фотопик с энергией 186 кэВ, получена активность 149 Бк/кг. Эта разница демонстрирует высокую точность измерений эманационным методом. Альфа распад радия сопровождается гамма излучением с вышеуказанной энергией с низким квантовым выходом на распад в 5,4%. При этом эффективность измерений на ППД спектрометре составляет 30%. В эманационном методе на жидкостном сцинтиляционном спектрометре эффективность равна 100%.

Вычислена удельная эффективная активность золы угля по стандартной формуле, она соответствует минимальной классу радиоактивной опасности и может использоваться в гражданском строительстве.

Таким образом, установлено что эманационный метод измерения содержания радия в золе угля является высокоточным методом анализа и имеет большие перспективы для использования в самых разных научных исследованиях. Также доказано, что уголь Кангаласского месторождения имеет высокое радиационное качество, зола угля применимо для изготовления бетонов в любом гражданском строительстве.