Фрактальная модель структуры остовковых нанопленок благородных металлов

Бухаров Д. Н., Кучерик А.О., Лелекова А.Ф., Назаренко Б.С.

старший преподаватель, ведущий научный сотрудник д.ф-м.н., аспирант, аспирант

Владимирский государственный университет им. А.Г. и  Н.Г. Столетовых, 
институт прикладной математики и физики и информатики, Владимир, Россия
E–mail: buharovdn@gmail.com

В данной работе рассмотрены результаты экспериментальных и теоретических исследований методов получения металлических островковых нанопленок и описания их структурных особенностей. Исследуемые пленки были получены методом теромдиффузного осаждения систем наночастиц золота и серебра и их смеси из коллоидного раствора. Полученные наноструктуры (рис 1) исследовались с использованием зондовой нанолаборатории Интегра-Аура[1], которая позволила оценить  среднюю высоту особенностей рельефа от 10 до 50 нм.  Исследуемые пленки имели островковый фрактальный характер, что подтверждалось оценкой фрактальной размерности их островков по методу box-counting [7] в пределах от 1.38 до 1.89. Предложенный подход позволил выделить основные виды фракталов, пригодных для моделирования островков пленки: звезда, фрактальное броуновское движение, Снежинка Коха, треугольник Серпинского, диффузно-ограниченная агрегация (ДОА), перколяционный фрактал [4] (рис 1).

Рис. 1. АСМ¬ изображения осажденных кластерных структур: Ag с дендритной структурой (а), Au со структурой типа снежинка(б), Ag/Au типа броуновкое движение (в), Аg типа звезда(г), Аg/Au – перколяционный фрактал (д)

Модель островка в приближении фрактала  ДОА[3] была реализована в раках клеточного автомата с окрестностью фон Неймана с возможностью варьирования вероятности прилипания p и вязкости sc (рис.2а). Зависимость фрактальной размерности, рассчитанная методом окружностей [1], от p и sc носила прямо пропорциональный характер.

Для биметаллической пленки в качестве модели выбирался перколяционный фрактал (рис 2б ), реализованный методом Монте-Карло [8] при величине степени проницаемости d=0.8

Модель островковой пленки в приближении фрактального броуновского движения [ 6] была  реализована через механизмы случайных блужданий затравочных структур по плоскости при варьировании длины шага (рис 2в  ).

Рис. 2. Модельные изображения: островковая пленка в рамках ОДА (серебро) из 5 островков, p = 1, sc=0.1 (а) , островковая пленка в приближении перколяционного фрактала (серебро/золото) , структура пленки из золота для 1000 шагов для 10 затравочных структур в глицерине, при T=293 К

Таким образом, предложенные модели позволяют в первом приближении оценить как величины отдельных структур нанопленки пленки, так и ее размеры в целом.  Этот факт дает возможность спрогнозировать структуру нанопленки и свойства без проведения дополнительных натурных экспериментов. Представленные модели на качественном уровне достаточно верно отображают моделируемые свойства полученных структур.

Литература

- Ампилова Н. Б., Соловьев И.П. Алгоритмы фрактального анализа изображений //Компьютерные инструменты в образовании. 2012. № 2. c. 19-24.

- Антипов А.А. Осаждение биметаллических кластеров Au/Ag с использованием метода лазерного осаждения наночастиц из коллоидных систем./ А. А. Антипов, С. М. Аракелян, C. В. Кутровская, А. О. Кучерик, Т. А. Вартанян //Оптика и спектроскопия. 2014. т. 116. № 2. с.349-352.

- Батюков А.М. Модифицированный алгоритм моделирования агрегации, ограниченной диффузией // Научно-технические ведомости СПбГПУ.2013. № 3 (174) .c.  143-147.

- Кроновер P. M. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – М., 2000.

- Лобанов А.И. Модели клеточных автоматов// Компьютерные исследования моделирование.2010. Т. 2 № 3 с. 273–293.

- Никулин Е.А. Компьютерное исследование броуновского движения на основе статистического и фрактального анализа //  Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2019.  № 1(124). c. 45-51

- Gonzato, Guido. (1998). A practical implementation of the box counting algorithm. Computers & Geosciences - COMPUT GEOSCI. 24. 95-100. 10.1016/S0098-3004(97)00137-4

- M. E. J. Newman and R. M. Ziff Phys. Rev. E 64, 016706