Узкополосный перестраиваемый твердотельный лазер ближнего ИК диапазона для применения в МРТ диагностике

Путилов А.Г1,2, Антипов А.А. 1,2, Шепелев А.Е.2, Осипов А.В.1,2

Аспирант, 2 курс

1. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

2. Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

E-mail: putilov.iplit@ya.ru

Стремительное развитие медицинских технологий сегодня позволяет вылечивать большое количество заболеваний при их диагностике на ранней стадии. Одним из перспективных и безопасных методов диагностики патологий дыхательных путей является метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). Традиционные МРТ-методики на ядрах водорода (протонах) не дают должного эффекта при визуализации легких. Одним из перспективных направлений применения перестраиваемых твердотельных лазеров является гиперполяризация благородных газов для применения в МРТ диагностике [1].

Использование активного элемента из кристалла александрита легированного ионами хрома (BeAl2O4:Cr3+) позволяет создать перестраиваемый лазер в диапазоне 700 - 850 нм [2]. Широкий спектр поглощения александрита обуславливает применение, как лазерных диодов, так и ламп в качестве источников оптической накачки.

Одним из способов перестройки и сужения спектра лазерного излучения является применение селективных резонаторов. Внесение дисперсионного элемента приводит к частотно-селективным потерям в резонаторе, т.е. условия для генерации мод становятся разными. Таким образом, имеет место эффективное ограничение спектральной полосы генерируемого излучения. Сужение спектра излучения происходит за счет ухудшения добротности резонатора [3].

В данной работе представлен импульсно-периодический перестраиваемый лазер с ламповой накачкой на основе кристалла александрита. Длина кристалла 100 мм, диаметр 6 мм, концентрация ионов Cr3+ составляла 0,15 атм.%. Торцы кристалла параллельные с просветлением в диапазоне 680 - 820 нм. В качестве дисперсионного элемента применялся трехступенчатый двулучепреломляющий фильтр Лио. Этот подход был выбран из-за низкого уровня неселективных потерь и возможности реализации режима плавной перестройки. Резонатор излучателя образован парой зеркал. Выходное зеркало имело диэлектрическое покрытие с коэффициентом пропускания в диапазоне рабочих длин волн ~ 30%, глухое зеркало сферическое с коэффициентом отражения >99%. Продемонстрирована плавная перестройка длины волны генерации в диапазоне 720 – 800 нм с шириной линии менее 1 нм.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-10022.

Литература

1. Alexey Putilov, Alexandr Antipov, Alexandr Shepelev. The xenon hyperpolarization by alexandrite laser spin exchange optical pumping. «XIII International Workshop on Quantum Optics», EPJ Web Conf. Volume 220, 2019

2. Pavel Loiko, Shirin Ghanbari, Vladimir Matrosov, Konstantin Yumashev, and Arkady Major, «Dispersion and anisotropy of thermo-optical properties of Alexandrite laser crystal», Opt. Mater. Express 8, 3000-3006, 2018.

3. A G Putilov, A A Antipov, A E Shepelev, A A Lotin, S M Arakelyan. Control of the alexandrite lasing spectrum. «20th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures», Journal of Physics: Conference Series, Volume 1331, 2019