Получение распределения размеров нанокристаллов кремния от времени окисления, произведённого с помощью раствора тетрабората натрия.

Веретельников Дмитрий Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: veretdmitry2000@mail.ru

Нанокристаллический кремний, состоящий из самопересекающихся нанокристаллов, перспективен для применения в медицине из-за своей биосовместимости с организмом человека и биодеградации, исключающей долгосрочные токсические эффекты[1]. Для успешного применения этого материала важно контролировать в живых системах процесс биодеградации, связанный с уменьшением размеров нанокристаллов кремния. Для этого необходимо определить пределы применимости оптических методов оценки их размеров. Поэтому цель настоящей работы — установить количественные взаимосвязи между оптическими спектрами и распределениями нанокристаллов по размерам, полученным прямым методом с помощью просвечивающей электронной микроскопии.

В эксперименте использовался мезопористый кремний, пленки которого  изготавливались методом электрохимического травления пластин в  растворе плавиковой кислоты и спирта HF(30%):C2Н5ОН, взятых в пропорции 1:1. После измельчения полученных слоёв пористого кремния в ультразвуковой ванне были получены нанокристаллы необходимого нам размера: порядка 100-150 нм.

Их размер был оценён с применением следующих методов: Комбинационное рассеяние света (КРС), просвечивающая электронная микроскопия, Фотолюминесценция (ФЛ).

Далее они подвергались химическому окислению с применением раствора тетрабората натрия для равномерного уменьшения кремниевого ядра за счёт образования оксидного слоя на поверхности нанокристаллов. Измеряя зависимость размера этого ядра от времени, были зафиксированы: спектры ФЛ  и КРС, определены положение и ширина пика КРС нанокристаллического кремния.

После обработки результатов исследования было получено распределение размера кремниевых нанокристаллов в образцах от времени окисления, были обнаружены зависимости положения пиков фотолюминесценции и КРС нанокристаллического кремния от времени окисления, также были оценены границы применения методов оценки диаметров нанокристаллов в зависимости от их размеров.

Результаты этой работы могут быть использованы в экспериментах с живыми системами с использованием конфокального микроскопа.

Выражаю огромную признательность Осминкиной Любови Андреевне и Гонгальскому Максиму Брониславовичу за научное руководство и содействие в проведении вышеописанного исследования.

Работа была поддержана грантом РНФ 19-72-10131.

Литература

- Elen Tolstik, Liubov Andreevna Osminkina, Christian Matthäus, Markus Burkhardt, Konstantine Eduardovich Tsurikov, Uliana Alexandrovna Natashina, Victor Yurievich Timoshenko, Rainer Heintzmann, Juergen Popp, Vladimir Sivakov .“Studies of silicon nanoparticles uptake and biodegradation in cancer cells by Raman spectroscopy“. //Basic Science. Nanomedicine. Avaliable from nanomedjournal.com