Влияние НЛ искажений в модулях компенсации дисперсии на работу когерентных ВОЛС

Лукашова Т.О.1, Убайдуллаев Р.Р.2

1сотрудник, инженер-исследователь 2-ой категории;2   к.ф.-м.н., ведущий инженер

1,2ООО «Т8 НТЦ»

E-mail: lkvtao@yandex.ru

Наиболее сложным вопросом при проектировании волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) является оценка нелинейных (НЛ) искажений. Распространение излучения в оптическом волокне описывается нелинейным уравнением Шредингера [1], для решения которого используются приближенные модели. В настоящей работе проведена оценка нелинейных искажений в модулях, компенсирующих дисперсию.

Для оценки нелинейных искажений используется модель нелинейного шума [2, 3], согласно которой соответствующая нелинейному шуму величина  (OSNR –отношение сигнал/шум) определяется по формуле:

,

где  – коэффициент нелинейности,   – мощность сигнала. В общем случае коэффициент нелинейности  зависит от характеристик волокна и от накопленной дисперсии.

В большинстве современных линий применяется компенсация дисперсии, осуществляемая модулями DCU (dispersion compensating unit) с компенсирующим волокном (DCF – dispersion compensating fiber). В настоящей работе измерены зависимости коэффициентов нелинейности  от накопленной дисперсии для трех модулей DCF с разной длиной волокна. Методика эксперимента описана в работах [3, 4]. Результаты эксперимента представлены на рис.1 в виде графиков зависимости  от входной накопленной дисперсии. Аппроксимировать экспериментальные результаты можно функцией:

,

где значения параметров , , ,  зависят от значения компенсируемой модулем дисперсии (от длины DCF) и приведены в табл.1.

Таблица 1

| Компенсируемая дисперсия | , Вт-2 |  | , пс/нм | , пс/нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1700 пс/нм | 220 | 0,83 | 1400 | 530 |
| 850 пс/нм | 122 | 0,83 | 1000 | 400 |
| 340 пс/нм | 41 | 0,83 | 380 | 190 |

Рисунок 1 - Зависимости для DCF-модулей: сплошная кривая - DCU-1700 пс/нм, пунктирная - DCU-850 пс/нм, штрихпунктирная - DCU-340 пс/нм

Результаты проведенных исследований показывают, что учет нелинейных искажений в модулях DCF необходим. Полученные экспериментальные зависимости внесены в математический аппарат расчета влияния нелинейных искажений на качество сигнала в линиях с компенсацией дисперсии, что позволило повысить точность расчетов.

Литература

- Agrawal G. P. Nonlinear fiber optics //Nonlinear Science at the Dawn of the 21st Century. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2000. – С. 195-211.

- Poggiolini P. et al. The GN-model of fiber non-linear propagation and its applications //Journal of lightwave technology. – 2013. – Т. 32. – №. 4. – С. 694-721.

- Konyshev V. A. et al. Design principles for modern fibre-optic communication lines //Quantum Electronics. – 2019. – Т. 49. – №. 12. – С. 1149.

- Жителев А. Е. и др. Нелинейные искажения как нелинейный шум в когерентных волоконно-оптических линиях связи //Квантовая электроника. – 2017. – Т. 47. – №. 12. – С. 1135-1139.