Влияние водородного показателя среды на люминесцентные свойства

ап-конверсионных частиц на основе лантаноидов

Федянина А.А1, Кормщиков И.Д.2, Сарманова О.Э.

1Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

e-mail: fedianina.aa18@physics.msu.ru

2Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

В современной биологии и медицине большое внимание уделяется разработке методов неинвазивного исследования и контроля процессов, протекающих в живых организмах. Одним из наиболее перспективных является метод оптической визуализации с использованием люминесцирующих маркеров [1]. Данный метод основан на внедрении в клетки и ткани специально синтезированных частиц, обладающих люминесцентными свойствами. В качестве таких маркеров широко используются молекулы органических красителей, комплексы на основе металлических частиц, углеродных наночастиц, квантовых точек и т.д.

Среди большого разнообразия люминесцентных маркеров особо выделяются комплексы на основе лантаноидов, люминесцирующие в антистоксовой области – т.н. ап-конверсионные частицы [2]. Их отличительной особенностью является способность поглощать фотоны в ближнем ИК-диапазоне с последующим излучением в видимой области спектра. Наличие антистоксовой люминесценции у этих частиц позволяет решить проблему выделения полезного сигнала люминесценции маркера на фоне интенсивной стоксовой люминесценции самой биоткани, а также увеличить глубину проникновения излучения в биоткань, что существенно расширяет возможности диагностики.

Интенсивность и форма спектра люминесценции ап-конверсионных наночастиц зависит от целого ряда факторов: химической природы вещества матрицы, используемых ионов лантаноидов, температуры и взаимодействия с молекулами окружения. Последнее особенно важно в контексте использования маркеров в биологических средах. Одним из ключевых параметров, характеризующих среду, является значение водородного показателя pH, которое может варьироваться в живых организмах в достаточно широких пределах.

В настоящей работе исследовалась зависимость люминесцентных свойств комплексов на основе кристаллических матриц NaGdF4 и NaYF4, легированных парами ионов Yb, Er и Yb, Tm, с различным покрытием в водных суспензиях от величины pH суспензии. В работе были получены зависимости интенсивности люминесценции комплексов в области 400-850 нм при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 980 нм от значения pH, которое варьировалось в диапазоне от 3 до 8. Было установлено, что люминесцентные свойства большинства исследованных комплексов, в целом, стабильны в данном диапазоне значений pH.

Литература

1. R.Weissleder, M.J. Pittet. Imaging in the era of molecular oncology // Nature, 2008, 452(7187): 580-589.

2. S. A. Hilderbrand, F. W. Shao, C. Salthouse, U. Mahmood, R. Weissleder. Upconverting luminescent nanomaterials: application to in vivo bioimaging. // Chem. Commun., 2009, 28: 4188.