Магнитоуправляемое туннелирование через симметричные трехслойники, содержащие ферритовый слой

Афанасьев С.А., Федорова И. В., Семенцов Д.И.

Ульяновский государственный университет,  г. Ульяновск, Россия

E-mail: fedorova3333 @mail.ru

В работе исследуется возможность реализации эффективного интерферен-ционного туннелирования (безотражательного пропускания) структурами ENG-MNG-ENG и DPS-MNG-DPS, слои которых  характеризуются материальными параметрами с . Предполагалось, что ДП слоя ENG описывается выражением Друде:

,                                               (1)

где  - плазменная частота,  - частота затухания.  В качестве магнитного материала в структуре МNG используется  с параметрами Гс, , , Э.

Условия, при которых коэффициент прохождения , получаются при равенстве нулю несимметричных элементов матрицы преобразования структур и учете того, что для SNG сред волновые числа мнимые , а для DPS – действительные . При этом для указанных cимметричных трехслойников имеем [1]:

,      ,       (2)

где  -  модули комплексных импедансов;  и - набеги фаз и модули комплексных показателей преломления в слоях.

На рис.1 представлены частотные зависимости корней условий ИТ (2), полученные в результате численного решения. При моделировании использовались  следующие параметры слоев: для кривых 1-9 на рис. 1а - , мм,  и для кривых 1-5 на рис.1б - , мм, . При изменении параметра  видно, что первое уравнение (2) может иметь один или два корня в зависимости от частоты. Один из корней  наблюдается на любой частоте и с её увеличением его величина плавно уменьшается. При этом максимальная величина  достигается  в пределе низких частот. В области  появляется второй корень, величина которого возрастает с частотой, стремясь в пределе высоких частот к тому же пределу , что и первый корень. Величины ,  и  можно оценить, используя приближённые аналитические решения данного уравнения. Решение второго уравнения (2) дает систему парабол, высота и количество которых зависят также от . Видно, что определенной частоте соответствует только один корень или его отсутствие. Для исследования возможности наблюдения в данных структурах туннелирования, близкого к идеальному, кривые для корней уравнений наложены  на  зависимости , которые  приведены  в логарифмическом  масштабе

Рис.1

при  Э (a,б). На рис.1а справа видно, что при  корень один и лежит в области (кривая 1). Корней может быть два (кривая 2) при  и . Также видна ситуация, когда точки пересечения отсутствуют (как для кривой 3). Во втором случае (рис.1б) кроме этих ситуаций в области  можем наблюдать ситуации и с большим количеством корней. Их количество определяется также параметрами структуры и главным образом . Отметим, что каждой точке пересечения выбранных кривых с графиком зависимости , лежащей в области отрицательных значений  должен соответствовать максимум пропускательной способности  структуры, что подтверждает рис.2. Ситуацию можно легко изменить подстройкой внешнего магнитного поля, так как в зависимости от величины  изменяются частоты резонанса и антирезонанса, а также ширина интервала .

Рис.2

Анализ показал, что для получения почти идеального туннелирования необходимо соблюдение соответствующих условий. Положение корней, а значит и максимумов пропускания  в спектре легко изменить  при помощи. Данные структуры могут служить полосовыми фильтрами с широкой полосой пропускания. В докладе также будут представлены корни УИТ с учетом потерь  в ЕNG и спектры пропускания при различном  магнитном поле.

1. Cojocaru, E.  Electromagnetic tunneling in lossless trilayer stacks containing single-negative metamaterials // Progress In Electromagnetics Research.2011, №. 113. p.227-249.