Люминесцентные свойства скандий-иттриевых фосфатов

Арапова А.А.

студент

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

arapova2013@mail.ru

Ортофосфаты типа RPO4:RE (R=Y, Sс, RE – редкоземельный элемент) обладают привлекательными люминесцентными свойствами, а также демонстрируют высокую химическую, термическую и радиационную стабильность [1,2], как следствие это позволяет им найти широкое применение в разных областях повседневной жизни. Например, YPO4:Tb3+ может использоваться в плазменных панелях [3], YPO4:Nd3+ является перспективным сцинтилляционным материалом [4]. По сравнению с фосфатом иттрия исследование люминесцентных свойств ScPO4:Eu3+ менее детально. Тем не менее в литературе есть информация о потенциальном применении ScPO4:Eu3+, Tb3+ в белых светодиодах [5], а ScPO4 в детекторах ионизирующего излучения [6]. Широкая область применения данных фосфатов обуславливает интерес к их дальнейшему изучению и улучшению люминесцентных свойств. Твердые растворы являются одним из возможных путей решения данной задачи. Преимущество создания твердого раствора состоит в модификации его физических, механических и электронных свойств по сравнению с кристаллами, его составляющими. Так, для целого ряда твердых растворов уже было показано нелинейное увеличение светового выхода по сравнению с таковым для соединений, его составляющих [7].

Данная работа посвящена исследованию влияния состава серии твердых растворов ScxY1-xPO4:1мол%Eu3+ (х=0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1) на их люминесцентные свойства, в частности, на процессы переноса энергии к центрам свечения.

| Рисунок 1. Спектр люминесценции твердых растворов ScxY1-xPO4:Eu3+ в области 588-600 нм при λвозб=395 нм, T = 300 К. Спектры нормированы к 1 для удобства анализа. | Рисунок 2. Спектры возбуждения люминесценции ScxY1-xPO4:Eu3+ в области 2,5-10 эВ, T=300 K. Спектры нормированы к 1 для удобства анализа. |
| --- | --- |

В результате проведения экспериментального исследования люминесцентных свойств твердых растворов ScxY1-xPO4:Eu3+ было установлено, что спектр люминесценции состоит из серии узких полос в области 580-710 нм, которые связанны с внутриконфигурационными переходами 5D0-7F1-4 в 4f-оболочке ионов Eu3+.

Анализ полученных спектров люминесценции показал, что структура и относительная интенсивность полос люминесценции зависит от состава твердого раствора (рисунок 1). Происходит уширение полос люминесценции Eu3+, что указывает на разупорядоченность структуры окружения центра свечения Eu3+. Также была обнаружена нелинейная зависимость интенсивности свечения Eu3+ от величины x, максимальное значение в которой достигается для x=0,5. По спектрам возбуждения в области края фундаментального поглощения была дана оценка для оптическая ширины запрещенной зоны в серии твердых растворов ScxY1-xPO4:1мол%Eu3+: Eg = (7,0 – 8,1) эВ.

Спектры люминесценции, а также возбуждения люминесценции в области 2.5-6 эВ были измерены с использованием установки на основе спектрографа LOT-Oriel MS–257 (МГУ, Москва). В качестве источника возбуждающего излучения используется люминатор фирмы Oriel Instruments, который состоит из ксеноновой лампы мощностью 150 Вт, дифракционной решетки, монохроматизирующей излучение в диапазоне 200-900 нм, встроенного блока фильтров. Спектры возбуждения в области 5 -10 эВ были получены на экспериментальной станции FinEstLumi, с использованием источника синхротронного излучения (MAX IV Лунд, Швеция).

Литература:

1. Yahiaoui Z., Hassairi M. A., Dammak M. Synthesis and optical spectroscopy of YPO4:Eu3+ orange–red phosphors // Journal of Electronic Materials. – 2017. – Т. 46. – №. 8. – С. 4765-4773.

2. L.A. Boatner, G. W. Beall, M. M. Abraham, C. B. Finch, P. G. Huray, M. Rappaz. Monazite and Other Lanthanide Orthophosphates as Alternate Actinide Waste Forms // Scientific Basis for Nuclear Waste Management. – New York: Plenum Publishing Corporation. –1980. – 289–296.

3. Di, W., Wang, X., Chen, B., & Zhao, X. A new sol–gel route to synthesize YPO4: Tb as a green-emitting phosphor for the plasma display panels // Chemistry letters, 34(4), 566-567(2005).

4. Makhov V. N. et al. Luminescence properties of YPO4:Nd3+: a promising VUV scintillator material // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2002. – Т. 486. – №. 1-2. – С. 437-442.

5. Mi R. et al. Luminescence and energy transfer of a color tunable phosphor: Tb3+ and Eu3+ co-doped ScPO4 // RSC Advances. – 2016. – Т. 6. – №. 34. – С. 28887-28894.

6. Zhou Y. et al. Deep UV emitting scintillators for alpha and beta particle detection // Nuclar Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2011. – Т. 633. – №. 1. – С. 31-35.

7. Gektin A. V., Belsky A. N., Vasil'ev A. N. Scintillation efficiency improvement by mixed crystal use // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2013. – Т. 61. – №. 1. – С. 262-270.

Автор выражает благодарность Спасскому Д.А. за помощь в проведении экспериментов.