Люминесцентные свойства смешанных кристаллов ZnxCd1-xWO4

Макеева Е.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: e.v.makeeva@yandex.ru

Широкий спектр применения сцинтилляторов способствует исследованию существующих и поиску новых сцинтилляционных материалов [1]. Особенный интерес представляют вольфраматы благодаря их люминесцентным свойствам. Смешанные кристаллы на основе вольфраматов обладают возможностью комбинирования свойств исходных компонентов для улучшения свойств и параметров по сравнению с входящими в них компонентами. Поскольку параметры решетки и ионный радиус катионов CdWO4 и ZnWO4 близки по значению, они могут формировать полную серию твердых растворов [2,3]. Таким образом, вызывает интерес изучение люминесцентных свойств смешанных кристаллов ZnxCd1-xWO4. Актуальность подобных исследований обусловлена общей тенденцией к поиску возможностей улучшения сцинтилляционных характеристик вольфраматов, а также тем, что в последние годы большинство новых сцинтилляционных материалов относятся к классу смешанных кристаллов. В настоящей работе исследуется влияние катионного замещения на люминесцентные свойства смешанных кристаллов ZnxCd1-xWO4.

В ходе работы была исследована серия смешанных кристаллов ZnxCd1-xWO4, полученных методом спонтанной кристаллизации из раствора оксидов ZnO, CdO и WO4 в расплаве хлорида натрия NaCl. Состав кристаллов варьировали по металлам катионной группы с шагом 0.1 от х = 0 до х = 1.0. Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции, а также температурные зависимости свечения измерены с помощью установки на основе спектрографа LOT-Oriel MS–257 в НИИЯФ МГУ в температурном диапазоне 77-500 К.

Экспериментально получены спектры люминесценции и спектры возбуждения люминесценции ZnxCd1-xWO4 при комнатной температуре, температурная зависимость интенсивности собственной люминесценции в температурном диапазоне 77-500 К. Установлено наличие исключительно собственной люминесценции, связанной с излучательным распадом автолокализованных экситонов. Продемонстрирована зависимость формы полосы свечения и края фундаментального поглощения от концентрации катионов замещения x. Проведено сравнение полученных результатов при разных источниках возбуждения и с другими смешанными кристаллами вольфраматов.

Литература

- Dujardin C. Inorganic scintillating materials // Techniques de L`Ingenieur. 2018. V. 1. P. 1-12.

- Dahlborg M.A., Svensson G. Structural Changes in the system Zn1-xCdxWO4, determined from single crystal data // Acta Chemica Scandinavica. 1999. 53 (12). P. 1103-1109.

- Zhang J., Pan J., Yin J., Wang J., Pan J., Chena H., Mao R. Structural investigation and scintillation properties of Cd1-xZnxWO4 solid solution single crystals // CrystEngComm. 2015. 17 (18). P. 3503-3508.