КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИОНОВ ЕU(III) И TB(III) С НОВЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ ЛИГАНДОМ 2,4,6-ТРИ-(1H-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-1,3,5-ТРИАЗИНОМ

Кордейро Магриньо Д. А.1, Коршунов В.М.1,2, Амброзевич С. А. 1,2, Тайдаков И. В.2

Студент 3 курса бакалавриата

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005 Москва, Россия

2Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

E-mail: kordeyromagrino@mail.ru

Существует проблема разработки новых люминесцентных материалов в качестве излучающего слоя в органических светоизлучающих диодах (OLED). В ряде случаев для разрабатываемых материалов имеется условие, чтобы эмиссия таких материалов происходила в узком спектральном диапазоне. Таким свойством обладают координационные соединения некоторых ионов лантаноидов, таких как Eu(III) и Tb(III) [1], которые используется в качестве источников красного и зелёного света, соответственно.

В представленной работе были синтезированы и исследованы новые координационные соединения ионов Eu(III) и Tb(III) с органическим лигандом 2,4,6-три-(1H-пиразол-1-ил)-1,3,5-триазином. Данный лиганд взаимодействует с нитратами тербия и европия в среде этанола с образованием соединений типа [Ln(L)(NO3)3(H2O)]*H2O, способных люминесцировать. Структуры комплексов были установлены методом РСА.

Отсутствие лигандной люминесценции свидетельствует о высокой передаче энергии с лиганда на ион. Квантовый выход фотолюминесценции был измерен абсолютным методом и составил 10% для комплекса Eu(III) и 34% для комплекса Tb(III). Данные результаты показывают высокую эффективность сенсибилизации люминесценции ионами Tb(III) по сравнению с ионом Eu(III). Также при резонансном возбуждении иона Eu(III) был определён его квантовых выход люминесценции.  Таким образом, был установлен коэффициент сенсибилизации люминесценции Eu(III), то есть отношение общего квантового выхода люминесценции к квантовому выходу иона [2,3], он составил всего 36%. Это свидетельствует о том, что для данного вещества снижение квантового выхода люминесценции в большей мере связано с процессами безызлучательной релаксации, нежели с эффективностью передачи энергии с лиганда на ион. Наиболее вероятной причиной безызлучательной релаксации является мультифононная релаксация, обусловленная наличием молекулы воды в координационной сфере иона лантаноида.

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-02-00653 и 18-29-04029

Литература

1. K. Binnemans, Rare-earth beta-diketonates Handbook on the physics and chemistry of rare earths. 35 (2005) 107

2. Lanthanide Luminescence: Photophysical, Analytical and Biological Aspects, Springer Ser Fluoresc (2011) 7: 1–46

3. Walsh, B. M. (2006). Judd-Ofelt theory: principles and practices. Advances in Spectroscopy for Lasers and Sensing, 403–433. doi:10.1007/1-4020-4789-4_21