Исследование допированных сверхпроводников SrFe2-xNixAs2

Мальцев Е.И.,1,2 Власенко В.А.,1 Перваков К.С.1, Садаков А.В.1, Соболевский О.А.1, Усольцев А.С.1

Аспирант 1 курс

1Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет физики, Москва, Россия

E–mail: maltsev.e@protonmail.com

В 2008 году Й. Камихара обнаружил сверхпроводимость в соединении LaFeAsO1-xFx при температуре 26 К [1]. Это привлекло большое внимание в научном сообществе, и за прошедшие 12 лет было открыто еще много сверхпроводников, содержащих атомы железа. Наиболее активно изучают соединения семейства 122 (по стехиометрическим индексам) из-за относительной простоты синтеза и большого разнообразия вариантов химического замещения. При этом была обнаружена следующая закономерность: соединения 122 с дырочным допирование обладают Tc около 30-35 К (Ba1-xKxFe2As2 [2]), а в соединениях с электронным допированием, типичные значения Tc ниже и равны порядка 20-25 К (BaFe2-xNixAs2 [3]).

В то же время соединение SrFe2-xNixAs2, принадлежащее к семейству 122, выделяется из ряда данных сверхпроводников своим низким значением Tc (<10К при оптимальном уровне замещения) и низким, по сравнению с остальными представителями 122, значением Hc2(0) [4]. Причем соединения Sr1-xKxFe2As2 (дырочное допирование) с Tc = 32 К [5] и SrFe2-xCoxAs2 (электронное допирование) с Tc = 20 К [6] хорошо в этот ряд вписываются. На текущий момент соединения SrFe2-xNixAs2 слабо изучены и из-за своего отличия от других соединений 122 представляют интерес для детального изучения их свойств. Для исследования влияния допирования на свойства SrFe2-xNixAs2 были синтезированы образцы с уровня замещения x = 0.13, 0.17, 0.21. Где согласно работе [4] x = 0.13 – недодопированный образец x = 0.17 – образец с уровнем допирования близким к оптимальному (0.16), а x = 0.21 – передопированный образец.

Монокристаллы SrFe2-xNixAs2 были выращены, как описано в статье []. Синтезированные кристаллы имеют слоистую структуру и гладкие участки с зеркальной поверхностью. Типичный размер монокристаллов составляет примерно 1 – 3 мм, а толщина примерно 0.1 мм. Кристаллы устойчивы к атмосфере: не показали никаких признаков деградации, оставаясь в течение нескольких недель на воздухе.

Методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) на сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM 7001FA был определен действительный уровень допирования выращенных кристаллов. В результате усреднения нескольких измерений EDX, было получено, что концентрация Ni на поверхности образцов соответствует допированию x = 0.12, 0.15 и 0.19. Поэтому далее образцы будут маркироваться в соответствии с измеренным значение уровня замещения. На Рис.1а представлено электронное изображение одного из выращенных монокристаллов SrFe2-xNixAs2. Сверхпроводящие переходы исследуемых образцов (Рис.1б) были измерены методом AC магнитной восприимчивости (χ’) на установке Physical Property Measurement System (PPMS-9). Данные измерений показали, что все образцы хорошего качества и обладают однофазным составом.

С помощью установки Cryogen Free Measurement System (CFSM-16) были проведены измерения зависимости R(T) в полях до 16 Т (H||ab и H||c) образцов x = 0.12 и x = 0.15. В качестве Tc было использовано значение температуры, при которой линейная аппроксимация перехода пересекает 0 сопротивления.  На основании измерений R(T,H) этих образцов были построены фазовые диаграммы Hc2(T) для двух направлений поля. Измеренные зависимости Hc2(T) были аппроксимированы в приближениях WHH и двузонной модели Гуревича.

Рис. 1 а) Электронное изображение монокристалла SrFe2-xNixAs2, б) зависимость χ'(T) монокристаллов SrFe2-xNixAs2

В ходе аппроксимации было установлено, что однозонная модель WHH не может полностью описать поведение зависимости Hc2(T). В то время как двузонная модель хорошо описывает экспериментальные значения для обоих направлений поля H. При этом было установлено, что в данных сверхпроводниках межзонное электронное взаимодействие соизмеримо с внутризонным, то есть нет преимущественного механизма. А полученные из модели коэффициенты диффузии можно интерпретировать как существование в данных сверхпроводниках двух зон с различной анизотропией: одна из зон почти изотропна, а вторая сильно анизотропна. Причем поведение сверхпроводника вблизи Tc в основном определяется анизотропной зоной, а при уменьшении температуры – изотропной. Это согласуется с тем, что показатель анизотропии γ уменьшается до значения 1.4 вместе с уменьшением температуры. Однако данная ситуация не уникальна для железосодержащих сверхпроводников и требуется более детальное изучение зонной структуры соединений SrFe2-xNixAs2 для определения причины столь низкого значения Tc.

Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ 17-29-10036. Измерения были проведены на оборудовании ЦКП ФИАН.

Литература

1. Kamihara Y. et al. Iron-based layered superconductor La [O1-x F x] FeAs (x= 0.05− 0.12) with T c= 26 K // Journal of the American Chemical Society. – 2008. – Т. 130. – №. 11. – С. 3296-3297.

2. Rotter M., Tegel M., Johrendt D. Superconductivity at 38 K in the iron arsenide (Ba1−xKx)Fe2As2 // Physical Review Letters. – 2008. – Т. 101. – №. 10. – С. 107006.

3. Sefat A. S. et al. Structure and anisotropic properties of BaFe2−xNixAs2 (x= 0, 1, and 2) single crystals // Physical Review B. – 2009. – Т. 79. – №. 9. – С. 094508.

4. Butch N. P. et al. Effective carrier type and field dependence of the reduced-T c superconducting state in SrFe2−xNixAs2 //Physical Review B. – 2010. – Т. 81. – №. 2. – С. 024518.

5. Mittal R. et al. Phonon dynamics in Sr0.6K0.4Fe2As2 and Ca0.6Na0.4Fe2As2 from neutron scattering and lattice-dynamical calculations // Physical Review B. – 2008. – Т. 78. – №. 22. – С. 224518.

6. Leithe-Jasper A. et al. Superconducting state in SrFe2−xCoxAs2 by internal doping of the iron arsenide layers // Physical review letters. – 2008. – Т. 101. – №. 20. – С. 207004.

7. Maltsev E. I. et al. Upper Critical Field of a Two-Band SrFe2−xNixAs2 Superconductor // JETP Letters. – 2020. – Т. 111. – №. 7. – С. 403-407.