Изготовление и характеризация сверхпроводящих проводов на основе железа

Никифоров А.Р. 1, Власенко В.А. 1, Перваков К.С. 1, Дегтяренко А.Ю. 2

Студент

- Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

E-mail: nikiforovkuvv@mail.ru

- Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

К настоящему времени сложилась необходимость поиска сверхпроводящих материалов нового поколения с более высокими критическими характеристиками по сравнению с NbTi, Nb3Sn, которые могут функционировать в полях выше 20Тл [1]. Возможными перспективными кандидатами для практического применения являются открытые в 2008 году железосодержащие сверхпроводники [2], обладающие высокими значениями верхнего критического поля и значительной плотностью критического тока, превышающей 106 А/см2 при низких температурах.

В данной работе изготовлены образцы сверхпроводящего провода в латунной и стальной оболочках методом «порошок в трубе» на установке горячей газовой экструзии [3]. Сущность данного метода заключается в выдавливании исходной заготовки через матрицу (фильеру) под действием высокого давления инертного газа (аргона). В зоне деформации происходит локальный нагрев заготовки до температур порядка 500-1200°С. Локальное высокотемпературное поле остается неподвижным относительно матрицы, что позволяет регулировать скорость деформации металла при помощи изменения давления газа в камере установки, а также мощности нагрева на нагревателе. В результате при помощи горячей газовой экструзии возможно получение различных композиционных материалов (проводов, профилей и т.д.).

В качестве сверхпроводящего материала были использованы предварительно синтезированные insitu поликристаллические материалы BaFe2-xNixAs2 и FeSe [4]. Методом рентгеноструктурного анализа подтверждено наличие данных фаз. С помощью сканирующей электронной микроскопии с приставкой микрорентгеноспектрального анализа исследованы пограничные области «оболочка-сверхпроводник», взаимной диффузии не выявлено. Проведена серия измерений микротвердости, значения в материале оболочки не изменяются. Микротвердость бездефектной начинки сверхпроводника, полученной с малым углом выходного конуса диаметром сверления 3,2 мм и давлением 400 МПа, значительно превосходит значения с разрывами и неоднородной структурой провода. На данный момент отрабатываются режимы получения длинномерных проводов с однородной структурой сверхпроводника.

Работа выполнена на базе ЦКП ФИАН при поддержке гранта РФФИ 19-02-00888.

Литература

1. Hideo Hosono, Akiyasu Yamamoto, Hidenori Hiramatsu, Yanwei Ma «Recent advances in iron-based superconductors toward applications», Materials Today, v.21, №3, 2018, 278-302.

2. Y. Kamihara, T. Watanabe, M. Hirano, H. Hosono, J. Am. Chem. Soc. 130, 3296, 2008.

3. В.Д. Бербенцев, «Обработка газоэкструзией порошков сверхпроводящих материалов в металлической оболочке», Перспективные материалы, № 4, 2019, 67 -72.

4. K.S. Pervakov, V.A. Vlasenko «Synthesis of Electron- and Hole-Doped Bulk BaFe2As2 Superconductors by Mechanical Alloying», Ceramics International, v.46, №7, 2020, 8625-8630.