Математическое моделирование процесса формирования наноразмерных структур меди и алюминия при термическом резистивном испарении в вакууме

Исаева Анастасия Александровна

Магистрант 1 года

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана

Факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E-mail: Isaevanastasiya13@gmail.com

Наноразмерные структуры находят обширное применение во многих отраслях техники и науки: в солнечной энергетике, оптике, лазерной технике. В микро- и наноэлектронной отрасли, к примеру, островок алюминия является основой одноэлектронных транзисторов, а массив островков – проводящим слоем МОП-транзистора [1, 2].

Для получения массива островков были проведены экспериментальные исследования на базе кафедры МТ-11 МГТУ им. Н.Э.Баумана. Формирование покрытий осуществлялось на установке вакуумного нанесения методом термического испарения.

Процесс получения островковых тонких пленок (ОТП) меди и алюминия на ситалловых подложках проводился при расстоянии источник-подложка 30 и 60 см в течение 30 и 60 с.

На основе обработки результатов были получены математические модели зависимости толщины тонких пленок от расстояния источник-подложка и времени формирования.

Математическая модель для меди: , где - расстояние, [б/р]; - время, [б/р]. Фактор расстояния незначим, ввиду малого интервала варьирования. Существенное влияние оказывает фактор времени.

Математическая модель для алюминия: , где - расстояние, [б/р]; - время, [б/р]. Факторы времени и расстояния оказывают существенное влияние, однако их взаимодействие незначимо.

Различие в моделях может быть связано с различными механизмами роста тонких пленок меди и алюминия. Для дальнейших исследований рекомендуется использовать алюминий. Также уменьшение времени формирования покрытий и замена подложки на кремний.

При получении ОТП алюминия на кремниевой подложке применялись параметры процесса: расстояние источник-подложка – от 30 до 40 мм, время – от 7 до 20 с.

В результате получена математическая модель: , где - расстояние, [б/р]; - время, [б/р].

При сравнении математических моделей ОТП алюминия на ситалле и кремнии, заметно, что те же факторы оказывают влияние. Во второй модели коэффициенты меньше ввиду более низкой скорости роста ОТП.

Таким образом, при формировании ОТП алюминия рекомендуется устанавливать время от 7 до 20 с при расстоянии источник-подложка от 30 до 40 мм. Также, предпочтительнее проводить процесс на кремниевых подложках, что позволяет снизить влияния шероховатости поверхности на процесс формирования ОТП.

Литература

- Isaeva А. А., Sidorova S. V. Mathematical modeling of geometrical and electrical characteristics of island films growth initial stages // Journal of Physics: Conference Series. 2019г.

- Sidorova S., Pronin M., Isaeva A, 2019, International Russian Automation Conference, Automated Unit for Control of Initial Stages of Metal Islands Thin Films and Nanostructures Growth.