Анизотропия структурных и электрофизических свойств пленок аморфного кремния, облученных фемтосекундными лазерными импульсами

Орлов Д.В.1, Шулейко Д.В.1, Амасев Д.В.2

студент, аспирант, аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: onlyorlov@gmail.com

Фемтосекундное лазерное облучение (ФЛО) позволяет проводить однородную по объёму нанокристаллизацию пленок аморфного гидрогенизированного кремния (а-Si:H) и расширяет возможности по использованию структур на основе данного материала в фотовольтаике [1]. Кроме этого, в результате такой обработки возможно формирование поверхностных периодических структур (ППС) с ярко выраженной искусственной анизотропией, проявляющейся в двулучепреломлении, дихроизме и анизотропии комбинационного рассеяния света [2, 3]. Механизмом формирования ППС является интерференция падающего лазерного излучения с плазмон-поляритонами, индуцированными на облучаемой поверхности за счет интенсивного фотовозбуждения неравновесных носителей заряда [2]. Несмотря на достигнутые успехи, в настоящее время остается много вопросов, касающихся влияния нанокристаллизации и наличия ППС на электрофизические свойства пленок а-Si:H, подвергнутых ФЛО. В данной работе делается попытка ответить на часть из них.

Исследуемые образцы пленок а-Si:H толщиной 600 нм на стеклянных подложках были облучены фемтосекундными лазерными импульсами (λ=1250 нм, τ=125 фс, Е=70 мкДж и ν=10 Гц). Модификация производилась в сканирующем режиме. Пленка a-Si:H перемещалась с различной скоростью ортогонально лазерному лучу с помощью двух автоматизированных механических трансляторов, в результате чего на ее поверхности были сформированы две области квадратной формы (3 мм х 3 мм). При этом в случае области 1 скорость перемещения образца составляла 50 мкм/c, а области 2 – 2 мкм/c.

Согласно данным растровой электронной микроскопии (РЭМ), на облученной поверхности были сформированы ППС с периодом, меньшим длины волны излучения (рис. 1). При этом ориентация обнаруженных структур определялась поляризацией падающего излучения и зависела от скорости сканирующей обработки лазерным пучком [3]. На поверхности области 1 формировались структуры с периодом 0,88±0,03, ортогональные поляризации лазерного излучения, а в случае области 2 – решетки с периодом 1,12±0,02, штрихи которых направлены вдоль поляризации.

Рис. 1. РЭМ-изображения облученной поверхности пленки a-Si:H: область 1 (а), область 2 (б). Стрелкой указано направление поляризации фемтосекундного лазерного излучения.

Были проведены измерения темновой и фотопроводимости в плоскости образцов в двух ортогональных направлениях: вдоль и перпендикулярно ориентации ППС. Величина удельной темновой проводимости пленок a-Si:H после фемтосекундной лазерной обработки увеличилась на 3–4 порядка вплоть до величин ~10-5 См/см за счет формирования нанокристаллической фазы. Помимо этого, ФЛО в сканирующем режиме и формирование ППС привели к возникновению искусственной анизотропии проводимости изучаемых областей. Различие величин проводимости составило до 2 раз в ортогональных направлениях.

Рис. 2. Спектральные зависимости (а) фотопроводимости и (б) коэффициента поглощения, полученные при помощи метода постоянного фототока для областей 1 (1.1 вдоль ППС, 1.2 – ортогонально), 2 (2.1 вдоль ППС, 2.2 – ортогонально) и 3 (необлученный а-Si:H).

Также, для области 2 наблюдается анизотропия спектральной зависимости фотопроводимости (рис. 2 а), которая может быть связана с влиянием сформированного поверхностного рельефа как на коэффициент поглощения пленок, так и на время жизни носителей заряда в пленке. Однако спектральные зависимости коэффициентов поглощения, измеренные методом постоянного фототока вдоль и ортогонально ППС (рис. 2 б) оказались идентичны, что говорит о влиянии именно времени жизни носителей заряда на спектральные особенности фотопроводимости. Время жизни носителей заряда при протекании тока вдоль ППС оказывается больше, чем в ортогональном направлении. Это может объясняться распределением нанокристаллической фазы в пленке таким образом, чтобы обеспечивать протекание тока преимущественно вдоль штрихов периодического рельефа.

Обнаруженная анизотропия электрофизических свойств и особенности спектральной зависимости фотопроводимости подтверждают перспективы применения модифицированных фемтосекундным лазерным излучением пленок а-Si:H в качестве основы поляризационно-чувствительных оптоэлектронных компонентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Москвы (грант № 19-32-70026).

Литература

1. A.V. Emelyanov, M.V. Khenkin, A.G. Kazanskii et al. // Thin Solid Films. 2014. V. 556 P. 410–413.

2. D.V. Shuleiko, F.V. Potemkin, I.A. Romanov et al. // Laser Phys. Lett. 2018 V. 15, P. 056001-1 - 056001-8.

3. R. Drevinskas, M. Beresna, M. Gecevičius et al. // Appl. Phys. Lett. 2015. V. 106, art. 171106.