Наноэлектромеханический резонатор на основе нанопровода из нитрида кремния

Попов А.А.1, Дорофеев А.А.1, Циняйкин И.И.1, Божьев И.В.1, Преснов Д.Е.1,2, Крупенин В.А.1

Студент, 4 курс бакалавриата

- Центр квантовых технологий, Физический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

- Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

E-mail: popov.aa16@physics.msu.ru

Последние десятилетия внимание исследователей приковано к наноразмерным объектам, в частности наноэлектромеханическим системам (НЭМС). Такие структуры могут быть использованы как для прикладных, так и для фундаментальных исследований [1]. На базе НЭМС возможно создать сверхчувствительные датчики массы, силы, ускорения [2,3]. Гравиметры на их основе обладают разрешающей способностью 10-10 [2], что на порядок выше существующих атомных гравиметров. Простейший наноэлектромеханический резонатор представляет из себя тонкую подвешенную балку, закрепленную с двух сторон. При пропускании переменного электрического тока через проводящую часть, происходят периодические колебания балки во внешнем электромагнитном поле. По изменению резонансной частоты колебаний определяют степень воздействия внешних сил на балку.

В данной работе продемонстрирован способ изготовления НЭМС на основе нитрида кремния с толщиной верхнего слоя Si3N4 - 250 нм. Структурная стабильность, высокая механическая добротность и модуль Юнга [5] и выделяют данный материал среди аналогов. При изготовлении использовались стандартные КМОП технологические процессы: электронно-лучевая литография с использованием позитивного резиста, реактивно-ионное и жидкостное травления, напыление тонких пленок.

Было изготовлено несколько серий образцов НЭМС на основе подвешенных нанопроводов с размерами L=50-600 мкм, h=250 нм, w=200 нм. Проведено исследование механических характеристик изготовленных образцов с применением магнитодвижущего метода. Согласно теории Эйлера-Бернулли резонансные частоты для нанопроводов длиной 50 мкм и 600 мкм составляют 0.8МГц и 5.5КГц соответственно.

- Presnov, D. E., et al. "High quality factor mechanical resonance in a silicon nanowire." JETP Letters 108.7 (2018): 492-497.

- Гринберг, Яков С., Юрий А. Пашкин, and Евгений В. Ильичев. "Наномеханическиерезонаторы." Успехифизическихнаук 182.4 (2012): 407-436.

- Bartsch, Sebastian T., Maren Arp, and Adrian M. Ionescu. "Junctionless silicon nanowire resonator." IEEE Journal of the Electron Devices Society 2.2 (2013): 8-15.

- Zhao, X., et al. "A nano-opto-mechanical pressure sensor via ring resonator." OpticsExpress 20.8 (2012): 8535-8542.

- Nishiguchi, Norihiko. "Elastic deformation blockade in a single-electron transistor." PhysicalReview B 68.12 (2003): 121305.