Технологический процесс монтажа кристаллов методом «flip-chip» с использованием многослойной стековой конструкции стад-бампов

Побединский В.В.

Аспирант

Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

E-mail: vitaly.pobedinsky@yandex.ru

В настоящее время при сборке интегральных микросхем (ИМС) в основном используется стандартный технологический процесс микросварки тонкой проволокой. Однако, высокая индуктивность проволочных соединений приводит к возникновению проблем при сборке высокочастотных производительных микросхем. Решение данной проблемы ведет к распространению в отечественной и зарубежной микроэлектронике технологии монтажа кристаллов методом «flip-chip» [1].

С целью определения оптимального технологического процесса сборки высокочастотных ИМС проведены измерения рефлектометрии во временной области и коэффициента стоячей волны образцов ИМС, собранных как по технологическому процессу микросварки тонкой проволокой, так и по процессу монтажа кристаллов методом «flip-chip».

Результаты измерения рефлектометрии во временной области показали, что у образцов, собранных по технологическому процессу микросварки тонкой проволокой происходит сильное отражение сигнала от поверхности проволочных соединений, чего нельзя сказать об образцах, собранных по технологии «flip-chip». Стоит отметить, что показатель роста значений коэффициента стоячей волны с ростом частоты у образцов, собранных по технологии микросварки тонкой проволокой превышает такой же показатель у образцов, собранных по технологии «flip-chip». Опираясь на полученные результаты можно утверждать, что применение стандартного технологического процесса сборки ИМС микросваркой тонкой проволокой будет достаточно проблематичным для высокочастотных микросхем. Однако, применение модифицированного процесса термозвуковой микросварки – формирование стад-бампов [2,3] не всегда способно решить проблемы при сборке высокочастотных микросхем. Одним из возможных вариантов минимизации индуктивности соединений, является процесс монтажа кристалла методом «flip-chip» с использованием многослойной стековой конструкции стад-бампов.

Технологический процесс монтажа кристалла методом flip-chip с использованием многослойной стековой конструкции стад-бампов состоит из трех основных стадий стадий: «формирование стад-бампа», «планаризация», повторное «формирование стад-бампа» на планаризованном стад-бампе. На первой стадии процесса формируются стад-бампы на контактных площадках кристалла с помощью модифицированного технологического процесса термозвуковой микросварки тонкой проволокой, после чего происходит процесс планаризации который уменьшает высоту стад-бампов с 60 мкм до 25 мкм и позволяет подготовить поверхность первого уровня стад-бампов для формирования следующих уровней стад-бампов на планаризованной поверхности. Высота многослойной стековой конструкции стад-бампов может контролироваться варьированием количества стад-бампов в стеке. Разница в коэффициентах термического расширения (КТР) кристалла и корпуса может быть компенсирована общей постмонтажной высотой стека стад-бампов.

Литература

1. Побединский В.В. Нанесение припойных шариков на кремниевые кристаллы с алюминиевой металлизацией контактных площадок в технологии «flip-chip» // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2019». 08-12 апреля 2019 г.  Физика. Твердотельная наноэлектроника. М.: МАКС Пресс, 2019.

2. Платиновые стад-бампы с припойными шариками на алюминиевой металлизации кремниевых кристаллов в технологии flip-chip / В.В. Побединский, Н.В. Рогозин, Е.В. Лаврентьев, А.В. Рябов, В.В. Зенин, Е.Н. Бормонтов // Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника, Выпуск 2 (170) – С. 27-31, 2018.

3. В.В. Зенин, Н.В. Рогозин, В.В. Побединский и др. //Способ формирования шариковых выводов на алюминиевой металлизации контактных площадок кристалла, Патент Российской Федерации (19) RU (ID 2671383 (13) C1 (51) H01L 21/321 (2006.01), дата регистрации в государственном реестре изобретений 30.10.2018.;